Data/hora: 25/05/2024 04:28:22

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 04/01/1995
Data da última atualização: | 04/01/1995
Autoria: | NASCIMENTO, A. M. do; DELLA LUCIA, R. M.
Título: | Propriedades fisicas da madeira do bambu gigante
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | Boletim Tecnico. SIF, Vicosa, n.6, p.1-7, 1994
ISSN: | 0103-6289
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foram determinados a densidade, o teor de umidade e a retratibilidade da madeira do colmo do bambu gigante (Dentrocalamus giganteus). Na regiao dos internodios, a densidade basica media (massa seca/volume verde) e de 0,63 g/cm3. Ela aumenta de maneira consideravel da base para o apice do colmo. A densidade anidra media (massa seca/volume seco) e de 0,84 g/cm3. A madeira, localizada nos nos, e ligeiramente menos densa. O teor de umidade medio da madeira e de 92,3%. A contracao volumetrica media da madeira dos internodios e de 25%, o que caracteriza um lenho muito instavel nas dimensoes. Constatou-se que densidades menores estao relacionadas com contracoes elevadas, fenomeno oposto ao que se observa na madeira de dicotiledoneas.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (5234-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS