Data/hora: 21/06/2024 20:12:54

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | GIOTTO, M. V.; BONAGAMBA, T. J.; WOLFENSON, A. E.; PANEPUCCI, H. C.; MATTOSO, L. H.; FARIA, R. M.; NOGUEIRA, J. S.
Afiliação: | USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Estudo por RMN de 13C do polimero condutor eletronico polianilina dopado com HCl.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE USUARIOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, 5., maio 1995, Angra dos Reis, RJ. Resumos... Rio de Janeiro: AUREMN, 1995.
Páginas: | p.53.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho e estudado o processo de protonacao acida da polianilina (Pani) no estado emeraldina. A sintese foi realizada a partir da polimerizacao oxidativa da anilina, utilizando o peroxidisulfato de amonia em meio aquoso acido (HCl 1.0M). O polimero com diferentes graus de dopagem e obtido partindo do estado emeraldina base (polimero isolante pH=10), por imersao da amostra em solucao de HCl com pH controlado, o que promove um aumento da condutividade em ate 10 ordens de grandeza, podendo chegar a 5 S/cm (condutor ph=0). Foi utilizada a tecnica de espectroscopia de alta resolucao em solidos por RMN, fazendo polarizacao cruzada, desacoplamento em alta potencia e rotacao da amostra em torno do angulo magico. O estudo das alteracoes nos espectros de 13C, produzidas pelo processo de dopagem da polianilina com HCl, e realizado observando separadamente os espectros dos carbonos protonados daqueles nao-protonados. Neste procedimento, foram introduzidos varios tempos de espera da ordem de microssegundos entre a excitacao e a aquisicao do sinal. Tambem foram introduzidos varios tempos de contato para a transferencia de polarizacao na sequencia de pulsos da polarizacao cruzada. O assinalamento das linhas de 13C ja havia sido feito no espectro da amostra pura. Estao sendo analisadas as alteracoes produzidas pela dopagem acida nos espectros dos carbonos protonados e dos nao-protonados, separadamente. Tambem estao sendo correlacionados os resultados de RMN com os mecanismos de conducao presentes no material.
Palavras-Chave: | Alta resolucao; Espectroscopia; High resolution; Nuclear magnetic resonance; Pani; Polianilina; Ressonancia magnetica nuclear; RMN.
Thesaurus Nal: | spectroscopy.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5488-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00046 -  - 1995.00046 - DIS