Data/hora: 22/06/2024 14:13:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	TELLES, G. D; RIUL JUNIOR, A.; MELLO, S. V.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Medidas de condutividade em filmes polimericos ultrafinos.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. 1995. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.	
Páginas: 	p.272.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Muitas tem sido as aplicacoes sugeridas para os filmes polimericos ultrafinos, como os produzidos pelas tecnicas de Langmuir-Blodgett (LB) e automontagem (sel-assembly). Esse interesse surge, principalmente, pela possibilidade de controle da espessura e do alto grau de ordenamento estrutural desses filmes. Para os polimeros condutores, em particular, o objetivo e explorar a alta condutividade que filmes dopados podem atingir. A medida da condutividade nos filmes ultrafinos e, entretanto, bastante delicada, sendo geralmente realizada pelos metodos de Montgomery ou de Van der Pauw. Em ambos e necessario empregar contatos em quatro pontos distintos da amostra, e por isso ficam conhecidos como metodo de quatro pontas. Nesse trabalho utilizou-se o metodo de Van der Lauw para filmes LB de polianilina (PANI) e de poli(o-etoxianilina) (POEA), um derivado da PANI. Para evitar interferencia de campos eletricos externos, o sistema de medidas foi blindado eletrostaticamente. Os filmes LB ja sao produzidos no estado dopado. Os valores de condutividade para os filmes LB de POEA e PANI sao da ordem de 10E-3 S/cm, com excecao de um filme de POEA que ficou exposto ao ar durante 3 meses e que apresentou condutividade da ordem de 10E-4 S/cm. Quando esta amostra foi submetida a um processo de dopagem de 30min. em vapor de HCl, sua condutividade aumentou duas ordens de grandeza (10E-2 S/cm), ou seja, o polimero ficou mais dopado do que no caso de filme recem-produzido.	
Palavras-Chave: 	Condutividade; Filmes polimericos ultrafinos; Medidas; PANI; POEA; Poli(o-etoxianilina).	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5513-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00115 -  - 1995.00115 - DIS