Data/hora: 16/06/2024 02:37:52

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 04/08/2016
Data da última atualização: | 04/08/2016
Autoria: | SILVA, A. de P. M. e; SANTOS, R. C. dos; CASTRO, R. V. O.; CARNEIRO, A. de C. O.; PASKOCIMAS, C. A.; MARINHO, G. S.
Título: | Estudo do perfil térmico de fornos do tipo "caipira" utilizados pelo setor de cerâmica vermelha em parelhas na região do Seridó, RN.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 39, n. 5, p. 963-972, 2015.
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/0100-67622015000500019
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo caracterizar o perfil térmico de fornos tipo ?caipira? utilizados pelo setor de cerâmica vermelha em Parelhas, na região do Seridó, RN, visando propor intervenções estruturais que possam colaborar para aumentar a produtividade e qualidade dos produtos, otimizar o consumo de madeira e mitigar as perdas durante o processo de queima. O trabalho foi desenvolvido na Cerâmica Esperança, na cidade de Parelhas, RN. Foram realizados quatro tratamentos com três repetições, sendo a argila o parâmetro utilizado como referência para distinguir os tratamentos. Foram monitorados a quantidade da lenha, a qualidade da telha e o tempo de cada queima. Foram aferidas temperaturas em 15 pontos marcados na superfície da carga enfornada, em intervalos de 30 min a partir do pré-aquecimento até o final da queima, utilizando um pirômetro de mira a laser. Os resultados indicaram que a madeira utilizada como lenha apresentou densidade sem diferença significativa entre os tratamentos, umidade dentro dos padrões permitidos e consumo heterogêneo, enquanto a argila teve pouca retração linear quando submetida ao fogo e o forno, perfil térmico heterogêneo. O parâmetro do fio, que é utilizado como referência para o controle da queima, foi significativo, embora com oscilações diferenciadas, razão por que não deve ser o único critério para finalização do processo de queimas. A parte central do forno foi a área que atingiu maiores temperaturas de maneira homogênea, com maior concentração de produtos de primeira qualidade; a curva de temperatura ideal foi do tratamento 1, com uma média de 18,66% de produto de primeira qualidade, com temperatura de 100 °C a 400 °C.
Palavras-Chave: | Ceramic industry; Eficiência térmica; Firewood; Fornos do tipo caipira; Indústria cerâmica; Thermal efficiency.
Thesagro: | Lenha.
Thesaurus Nal: | Fuelwood.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55169-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS