Data/hora: 16/06/2024 23:43:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	04/08/2016	
Data da última atualização: 	04/08/2016	
Autoria: 	PINTO, A. A. S.; PEREIRA, B, L. C.; CÂNDIDO, W. L.; OLIVEIRA, A. C.; CARNEIRO, A. C. O.; CARVALHO, A. M. M. L.	
Título: 	Caracterização de pellets de ponteira de eucalipto.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Ciência da Madeira, Pelotas, v. 6, n. 3, p. 232-236, 2015.	
DOI: 	10.12953/2177-6830/rcm.v6n3p232-236	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Artigo apresentado no 2º Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira, 2015.	
Conteúdo: 	A biomassa vegetal é uma fonte energética renovável com potencial para suprir parte das necessidades mundiais de energia. Pellets são combustíveis sólidos granulados, produzidos a partir de biomassa triturada, com ou sem a adição de aglutinantes, possuem uma forma cilíndrica de 3,15 a 40 mm de comprimento. Os pellets são utilizados no aquecimento residencial e comercial e na geração de energia elétrica. O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da umidade da matéria prima na produção dos pellets de ponteira de eucalipto. A matéria prima utilizada foi material proveniente da copa de Eucalyptus spp. (madeira, folhas, galhos). Para produção dos pellets utilizaram-se cinco umidades do material (8, 10, 12, 14, 16%, em base úmida). Os pellets foram produzidos em uma prensa peletizadora com matriz circular horizontal determinaram-se propriedades físicas, mecânicas e energéticas dos pellets. De modo geral, a umidade de entrada da biomassa a ± 12,0% proporcionou a produção de pellets com melhores propriedades físicas, químicas e mecânicas atendendo a maioria das especificações. Concluise que a produção de pellets a partir da ponteira de eucalipto é tecnicamente viável.	
Palavras-Chave: 	Biomassa florestal.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55172-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS