Data/hora: 17/06/2024 05:20:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	05/08/2004	
Data da última atualização: 	05/08/2004	
Autoria: 	PÉRES, L. O.	
Título: 	Caracterização de PPVs sintetizados eletroquimicamente	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	São Carlos, 2001	
Páginas: 	138 p. 	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado) - Instituto de Química de São Carlos. Universidade de São Paulo, 2001.
Orientador: Prof. Dr. Francisco Carlos Nart.
Co-Orientador: Prof. Dr. Jonas Gruber.  	
Conteúdo: 	Neste trabalho foram estudadas sínteses e caracterizações de poIírneros semi-condutores da classe do poli(p-fenileno vinileno) (pPV) através de redução 1 eletroquímica de compostos tetrabromados. Os poIírneros foram obtidos através de I eletrodeposição em substratos de Pt, Au e ITO. Quando sintetizado sobre mercúrio foi obtida uma fração solúvel que foi também caracterizada. As sínteses do p-PPV e o-PPV foram acompanhadas por microbalança eletroquímica a cristal de quartzo, observando um rendimento de 88 e 25 %, respectivamente. Os poIírneros foram caracterizados por infravermelho, onde as principais bandas em 3024 cm-I (estiramento do trans-vinileno C-H) e a 965 cm-I (deformação do trans-vinileno) comprovam a polimerização. A lacuna de energia foi obtida por medidas ópticas e eletroquímicas (método de Eckhardt). Para o o-PPV, AcO-PPV, MeO-PPV e p-PPV foram encontrados valores de 2,55, 2,34, 2,49, 2,40 eV respectivamente. Para o p-PPV foi obtido também o valor de banda proibida através de medidas de UV -Vis (2,39 eV). Por medidas eletroquímicas também foi possível determinar o potencial de ionização (2,95, 2,87, 3,07 e 2,92 eV) e a afinidade eletrônica (5,35, 5,42, 5,41, 5,41 eV) para o p-PPV, o-PPV, AcO-PPV e MeO-PPV, respectivamente. Medidas de GPC foram realizadas para a fração solúvel. Foi observada uma baixa massa molar para o p-PPV (720) e o-PPV (370). Para o AcO-PPV um valor da ordem de 30000 foi obtido. Cálculos quânticos em nível semi empírico possibilitaram a realização de medidas de transição HOMO -LUMO bem como a banda proibida dos polímeros estudados. Os valores mostraram-se coerentes aos obtidos experimentalmente. 	
Palavras-Chave: 	Polímeros semi-condutores; PPV.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8299-1) - ADD - TS - -- -  - PER - 2004.00031 - DIS