Data/hora: 21/06/2024 00:15:14

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	22/10/2013	
Data da última atualização: 	24/01/2018	
Autoria: 	PROTÁSIO, T. de P.; COUTO, A. M.; REIS, A. A. dos; TRUGILHO, P. F.; GODINHO, T. P.	
Afiliação: 	Thiago de Paula Protásio, UFLA; Allan Motta Couto, UFLA; Aliny Aparecida dos Reis, UFLA; Paulo Fernando Trugilho, UFLA; Tayana Pedrozo Godinho, UFLA.	
Título: 	Potencial siderúrgico e energético do carvão vegetal de clones de Eucalyptus spp. aos 42 meses de idade.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 33, n. 74, p. 137-149, abr./jun. 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial energético e siderúrgico do carvão vegetal de clones de Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla aos 42 meses de idade. Foram utilizadas madeiras de sete clones. As carbonizações foram realizadas em um forno elétrico (mufla) com temperatura final de 450 °C. Determinaram-se os rendimentos da carbonização, a composição química imediata e elementar, o poder calorífico superior e inferior, a densidade relativa aparente e energética e o estoque em carbono fixo. Para a análise dos dados utilizou-se o método de componentes principais. Os clones G129 e U059 se destacaram para o uso siderúrgico e energético, principalmente pelos maiores valores de densidade relativa aparente e energética, estoque em carbono fixo, rendimentos em carvão vegetal, carbono fixo e em líquido pirolenhoso e pelos menores valores em gases não condensáveis. Esses clones foram considerados como um único grupo pela análise multivariada empregada. Observou-se, de maneira geral, baixa influência do efeito de clone na composição química imediata e poder calorífico superior e inferior do carvão vegetal. Esse resultado foi atribuído à aplicação da mesma temperatura de carbonização para todos os clones e à idade de avaliação.	
Palavras-Chave: 	Bio-reducer; Biorredutor; Espécie exótica; Espécie florestal.	
Thesagro: 	Bioenergia; Carbonização; Carvão Vegetal; Clone; Eucalipto; Eucalyptus Grandis; Eucalyptus Urophylla.	
Thesaurus Nal: 	bioenergy.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/91329/1/pfb137-149.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (51282-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS