Data/hora: 13/06/2024 07:22:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas; Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	06/06/1995	
Data da última atualização: 	05/05/2009	
Autoria: 	REZENDE, M. A.	
Título: 	Uso da técnica de atenuação da radiação gama no estudo da biomassa de Eucalyptus grandis.	
Ano de publicação: 	1984	
Fonte/Imprenta: 	1984.	
Páginas: 	75 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba.	
Conteúdo: 	Foram analisadas amostras de Eucalyptus grandis com 13 anos de idade, como o uso da tecnica da atenuacao da radiacao gama. Atraves do perfil de densidade obtido, foi possivel determinar a densidade media em cada anel anual para as amostras divididas em quatro grupos por classe de diametro, tomado a altura do peito. Considerou-se como um ano de vida da arvore, o periodo decorrido para a formacao de dois aneis outonais consecutivos, ou seja, dois picos de alta densidade. Procurou-se determinar os incrementos anuais no diametro a altura do peito por umidade de altura, com base em volume, massa e energia, e tambem estimar a idade de corte para cada um desses incrementos e a relacao existente entre eles. Procurou-se tambem enfatizar a importancia que se deve considerar com respeito a variacoes da densidade e do poder calorifico, no sentido medula-casca, nas determinacoes da idade de corte. Apesar do estudo ter sido dirigido exclusivamente ao diametro a altura do peito, e perfeitamente possivel quantificar volume, massa e energia a nivel de arvore, pelo metodo utilizado. O metodo, alem  de ser um metodo praticamente pontual e nao destrutivo, possibilita diminuir o numero de medidas anuais e operacoes de campo, nao exigindo, em alguns casos, conhecimentos anteriores para a floresta. Uma outra vantagem assinalada pelo metodo e que as determinacoes podem ser feitas com as amostras a baixo teor de agua, diminuindo, assim, os erros causados pela umidade. Foi verificada uma densidade crescente ate  o decimo ano aproximadamente, vindo a partir dai a decrescer lentamente ate o decimo terceiro ano. O poder calorifico sofreu um pequeno decrescimo no sentido medula-casca e as idades de corte para as amostras analisadas a nivel de DAP com base em incrementos anuais de volume, massa e energia foram, respectivamente: 8,8 11,9 e 11,7 anos. Verificou-se tambem, para as amostras tomadas no diametro a altura do peito, que os incrementos correntes anuais de volume, massa e energia apresentaram pontos de maximos, respectivamente em: 5,1, 8,1 e 8,0 anos.	
Palavras-Chave: 	Radiação gama; Técnica de atenuação.	
Thesagro: 	Biomassa; Eucalipto; Eucalyptus Grandis.	
Thesaurus Nal: 	biomass; gamma radiation.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7354-1) - ADC - TS - DD -  - REZ - 1992.00018 - DIS
CNPF - (29920-1) - ADC - TS - -- - TS0316 -  - TS0316 - DIS