Data/hora: 19/06/2024 08:58:52

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | TELLES, G. D; RIUL JUNIOR, A.; MELLO, S. V.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Medidas de condutividade em filmes polimericos ultrafinos.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. 1995. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.
Páginas: | p.272.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Muitas tem sido as aplicacoes sugeridas para os filmes polimericos ultrafinos, como os produzidos pelas tecnicas de Langmuir-Blodgett (LB) e automontagem (sel-assembly). Esse interesse surge, principalmente, pela possibilidade de controle da espessura e do alto grau de ordenamento estrutural desses filmes. Para os polimeros condutores, em particular, o objetivo e explorar a alta condutividade que filmes dopados podem atingir. A medida da condutividade nos filmes ultrafinos e, entretanto, bastante delicada, sendo geralmente realizada pelos metodos de Montgomery ou de Van der Pauw. Em ambos e necessario empregar contatos em quatro pontos distintos da amostra, e por isso ficam conhecidos como metodo de quatro pontas. Nesse trabalho utilizou-se o metodo de Van der Lauw para filmes LB de polianilina (PANI) e de poli(o-etoxianilina) (POEA), um derivado da PANI. Para evitar interferencia de campos eletricos externos, o sistema de medidas foi blindado eletrostaticamente. Os filmes LB ja sao produzidos no estado dopado. Os valores de condutividade para os filmes LB de POEA e PANI sao da ordem de 10E-3 S/cm, com excecao de um filme de POEA que ficou exposto ao ar durante 3 meses e que apresentou condutividade da ordem de 10E-4 S/cm. Quando esta amostra foi submetida a um processo de dopagem de 30min. em vapor de HCl, sua condutividade aumentou duas ordens de grandeza (10E-2 S/cm), ou seja, o polimero ficou mais dopado do que no caso de filme recem-produzido.
Palavras-Chave: | Condutividade; Filmes polimericos ultrafinos; Medidas; PANI; POEA; Poli(o-etoxianilina).
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5513-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00115 -  - 1995.00115 - DIS