Data/hora: 23/09/2024 12:12:29

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2013	
Data da última atualização: 	22/11/2013	
Autoria: 	RODRIGUES, A. F.; NOVOTNY, E. H.; PICCOLA, C. D.; MURAOKA, T.	
Afiliação: 	Aline Furtado Rodrigues, PUC RIO; ETELVINO HENRIQUE NOVOTNY, CNPS; Cristiano Dela Piccolla, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/USP; Takashi Muraoka, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/USP.	
Título: 	Avaliação espectroscópica de carvão derivado do bagaço da cana-de-açúcar sob diferentes temperaturas de pirólise e doses de fósforo.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO SOLO, 34., 2013. Florianópolis. Anais... Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2013.	
Páginas: 	4 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As Terras Pretas de Índio são solos antrópicos que frequentemente apresentam elevado teor de P disponível. Visto que a origem desse P provavelmente seja da atividade humana pré-Colombiana, surge a dúvida de que mecanismo garantiu a persistência desse P numa forma disponível em um ambiente susceptível à lixiviação e fixação de P. Nesse contexto, o C pirogênico, abundante nas Terras Pretas de Índios, pode desempenhar papel central. O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade adsorvente de carvões preparados a partir de bagaço da cana-deaçúcar a diferentes temperaturas. Para isso, a biomassa foi submetida a pirólise a temperaturas de 250 °C; 450 °C e 650 °C, carvão comercial de eucalipto foi utilizado como padrão. As isotermas de adsorção foram obtidas com concentrações de P variando de 0 a 300 mg L-1. Os carvões estudados não adsorveram P, ao contrário, foram fontes de P solúvel. A espectroscopia na região do infravermelho médio foi capaz de diferenciar os carvões produzidos a diferentes temperaturas, sendo que o material produzido a 250 °C ainda preserva algumas estruturas termolábeis, tais como estruturas alifáticas e carboidratos (celulose) enquanto que na maior temperatura observa-se um aumento da condensação dos anéis aromáticos. Adicionalmente se propõe o uso da espectroscopia vibracional para a determinação da natureza dos grupos reativos (carboxílicos aromáticos ou alifáticos) e do grau de carbonização de biomassas como um método de menor custo e mais rápido que a Ressonância Magnética Nuclear.	
Palavras-Chave: 	Infravermelho; Quimiometria (PCA).	
Thesaurus Nal: 	biochar.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/92980/1/avaliacao-espectroscopica.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (17843-1) - UPC - AA - DD - 13.00373 -  - 13.00373 - DIS