Data/hora: 01/06/2024 13:57:20

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 24/09/2003
Data da última atualização: | 11/07/2011
Autoria: | IWAKIRI, S.; MENDES, L. M.; SALDANHA, L. K.
Título: | Produção de chapas de partículas orientadas "OSB" de Eucalyptus grandis com diferentes teores de resina, parafina e composição em camadas.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 13, n. 1, p. 89-94, jun. 2003.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a influência dos seguintes parâmetros de processo de produção sobre as propriedades das chapas "OSB": composição das chapas em camadas cruzadas com proporções face-miolo-face de 30-40-30 e 20-60-20 em relação à composição homogênea; e, quantidades de 3, 4,5 e 6,0% de resina fenol-formaldeído, com incorporação de 0,5 e 1,0% de emulsão de
parafina. Os resultados demonstraram que a composição das chapas, com a relação 20-60-20, apresentou melhor balanço das propriedades de flexão estática entre os sentidos de ensaios paralelo e perpendicular ao plano da chapa. A quantidade de 6,0% de resina foi a que resultou em melhores propriedades físicomecânicas das chapas "OSB". A produção de chapas "OSB" de Eucalyptus grandis, com 4,5 e 6,0% de resina fenol-formaldeído, superou as exigências mínimas de propriedades mecânicas das chapas "OSB" referendadas pela norma canadense CSA 0437-0 (1993).

Palavras-Chave: | Chapas "OSB"; Phenol-formaldehyde resin; Resina fenol-formaldeído.
Thesagro: | Eucalipto; Eucalyptus Grandis.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (32354-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS