Data/hora: 17/06/2024 23:54:22

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 02/09/2008
Data da última atualização: | 02/09/2008
Autoria: | STANGERLIN, D. M.; CALEGARI, L.; SANTINI, L. J.; DOMINGUES, J. M. X.; GATTO, D. A.; MELO, R. R.
Título: | Determinação do módulo de elasticidade em madeiras por meio de métodos destrutivo e não destrutivo.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.3, n.2, p.145-150, jun. 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Realizou-se o presente estudo em função de se correlacionar os módulos de elasticidade obtidos por métodos destrutivo e não-destrutivo, das madeiras de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden e Pinus elliottii Engelm., provenientes de regiões próximas à medula e à casca, razão pela qual se utilizou equipamento emissor de ondas ultra-sônicas, com transdutores de faces planas de 50 kHz. A velocidade ultra-sônica foi determinada ao se considerar a transmissão da onda ao longo do comprimento de corpos-de-prova com dimensões nominais de 5 x 5 x 20 cm (espessura x largura x comprimento).
Para avaliar a sensibilidade do método ultra-sonoro, corpos-de-prova foram ensaiados destrutivamente a compressão paralela às fibras, com determinação do módulo de elasticidade (métodos destrutivo e não-destrutivo). Os resultados indicaram que os valores da constante elástica obtida pelo método ultra-sonoro, para as madeiras de Eucalyptus grandis e Pinus elliottii, foram mais elevados que os dos módulos de elasticidade a compressão paralela às fibras. Apesar da diferença de valores abso-
lutos entre os dois métodos em função da natureza viscoelástica da madeira, o método ultra-sonoro foi eficiente em virtude de avaliar, de forma rápida e eficaz, as diferenças relativas à qualidade da madeira.

Palavras-Chave: | Ondas ultra-sônicas; qualidade da madeira.
Thesagro: | Eucalyptus Grandis; Pinus Elliottii.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (21555-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS