Data/hora: 16/06/2024 08:08:11

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 14/09/2009
Data da última atualização: | 14/09/2009
Autoria: | SANTOS, A. M. de L.; MENEZZI, C. H. S. D.; BORTOLETTO JUNIOR, G.
Título: | Comportamento teórico e experimental de vigas de madeira em perfil I: efeito do tipo de alma na resistência, rigidez e deslocamento vertical.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 37, n. 82, p. 131-141, jun. 2009.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Os produtos engenheirados de madeira (PEM) são produzidos a partir da junção de mais de um composto
de madeira, utilizando a melhor propriedade de cada um dos elementos, dando qualidade e eficiência às
estruturas. As vigas em I pré-fabricadas de madeira combinam painéis estruturais, madeira serrada e compostos
estruturais de madeira e são consideradas a segunda geração dos PEM. Substituem a utilização de
grandes volumes de madeira serrada em aplicações de assoalho e telhado de edifícios residenciais e comer-
ciais. O objetivo do presente trabalho foi aprofundar o conhecimento sobre vigas em I fazendo a análise
teórica e experimental, bem como avaliando o efeito do tipo de alma nas propriedades das vigas. Foram
produzidos dois tipos de vigas em I com flanges de painéis de lâminas paralelas (LVL): com alma de compensado
e com alma de painel de partículas orientadas (OSB). Os valores teóricos do módulo de elasticidade
(E), momento fletor (M) e deslocamento vertical (?) foram comparados com os valores experimentais.
Avaliou-se também o efeito do tipo de alma sobre as propriedades de flexão das vigas. Observou-se que as
vigas com alma de compensado apresentam valores experimentais de EM e M equivalentes a 69% e 44,5%
dos valores teóricos, respectivamente. Por outro lado, para as vigas com alma de OSB esses valores foram
de 95,1% e 62,7%. Para as vigas com compensado a flecha teórica foi equivalente a apenas 56% daquela
observada experimentalmente, enquanto que para as vigas com alma de OSB foi possível estimar até 92%
da flecha experimental. Foi observada diferença estatisticamente significativa entre as propriedades de
flexão das vigas com a alma de compensado (EM=10115 N/mm² e fM=17,4 N/mm²) e OSB (EM=14923 N/mm²
e fM=28,7 N/mm²). Conclui-se que as vigas com alma de OSB apresentaram um desempenho superior às
vigas com alma de compensado, o que está de acordo com a literatura consultada.
Abstract
Plywood
airtonmauro@unb.brTheoretical and experimental behavior of wood I-beams:
effects of web type on strength, stiffness and deflection
Airton Mauro de Lára Santos¹, Cláudio Henrique
Soares Del Menezzi² e Geraldo Bortoletto Junior³
Os produtos engenheirados de madeira (PEM) são produzidos a partir da junção de mais de um composto
de madeira, utilizando a melhor propriedade de cada um dos elementos, dando qualidade e eficiência às
estruturas. As vigas em I pré-fabricadas de madeira combinam painéis estruturais, madeira serrada e compostos
estruturais de madeira e são consideradas a segunda geração dos PEM. Substituem a utilização de
grandes volumes de madeira serrada em aplicações de assoalho e telhado de edifícios residenciais e comer-
ciais. O objetivo do presente trabalho foi aprofundar o conhecimento sobre vigas em I fazendo a análise
teórica e experimental, bem como avaliando o efeito do tipo de alma nas propriedades das vigas. Foram
produzidos dois tipos de vigas em I com flanges de painéis de lâminas paralelas (LVL): com alma de compensado
e com alma de painel de partículas orientadas (OSB). Os valores teóricos do módulo de elasticidade
(E), momento fletor (M) e deslocamento vertical (?) foram comparados com os valores experimentais.
Avaliou-se também o efeito do tipo de alma sobre as propriedades de flexão das vigas. Observou-se que as
vigas com alma de compensado apresentam valores experimentais de EM e M equivalentes a 69% e 44,5%
dos valores teóricos, respectivamente. Por outro lado, para as vigas com alma de OSB esses valores foram
de 95,1% e 62,7%. Para as vigas com compensado a flecha teórica foi equivalente a apenas 56% daquela
observada experimentalmente, enquanto que para as vigas com alma de OSB foi possível estimar até 92%
da flecha experimental. Foi observada diferença estatisticamente significativa entre as propriedades de
flexão das vigas com a alma de compensado (EM=10115 N/mm² e fM=17,4 N/mm²) e OSB (EM=14923 N/mm²
e fM=28,7 N/mm²). Conclui-se que as vigas com alma de OSB apresentaram um desempenho superior às
vigas com alma de compensado, o que está de acordo com a literatura consultada.

Palavras-Chave: | Lâmina paralela; Painel de particula orientada; Produto em madeira; Vigas de madeira I.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (45835-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS