Data/hora: 23/06/2024 04:22:10

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	15/04/2016	
Data da última atualização: 	15/04/2016	
Autoria: 	VIVIAN, M. A.; SEGURA, T. E. S.; BONFATTI JÚNIOR, E. A.; SARTO, C.; SCHMIDT, F.; SILVA JÚNIOR, F. G. da; GABOV, K.; FARDIM, P.	
Título: 	Qualidade das madeiras de Pinus taeda e Pinus sylvestris para a produção de polpa celulósica kraft.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 105, p. 183-191, mar. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo do presente estudo foi avaliar as características tecnológicas das madeiras de Pinus taeda e Pinus sylvestris para a produção de polpa celulósica kraft. Para tanto, foram utilizados cavacos industriais de ambas as espécies, sendo a madeira de P. taeda proveniente do Brasil enquanto que a madeira de P. sylvestris da Finlândia. Na análise das características tecnológicas da madeira, determinaram-se a densidade básica, a composição química e a morfologia dos traqueídes. Os cozimentos foram realizados com a aplicação de sete níveis de álcali ativo, variáveis entre 14 a 26% (base NaOH), com tempo de aquecimento de 90 minutos e, 120 minutos  sob temperatura máxima de 170ºC. Os resultados mostram que a madeira, de ambas as espécies, apresentam densidade básica e teor de lignina similares (0,435 e 0,436 g·cm-3, 26,71 e 25,61%, para P. taeda e P. sylvestris, respectivamente), entretanto, a madeira de P. taeda possui menor teor de extrativos (2,83%), maior teor de holocelulose (70,46%) e traqueídes de maior comprimento médio (3,50mm), quando comparada à madeira de P. sylvestris. No processo de polpação, a madeira de P. taeda apresentou maiores rendimentos, maior grau de deslignificação e menor consumo específico de madeira. A partir disto conclui-se que a madeira de P. taeda apresenta melhores características para ser empregada na produção de celulose e papel em comparação com o P. sylvestris.	
Palavras-Chave: 	Celulose kraft; Coníferas; Curva alcalina.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54988-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS