Data/hora: 21/09/2024 13:15:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	04/10/2007	
Data da última atualização: 	08/05/2008	
Autoria: 	SILVA, O. R. R. F. da; SANTANA, J. C. F. de; WANDERLEY, M. J. R.; SOFIATTI, V.	
Afiliação: 	Embrapa Algodão Odilon Reny Ribeiro Ferreira da Silva, Embrapa Algodão; João Cecílio Farias de Santana, Embrapa Algodão; Maurício José Rivero Wanderley, Embrapa Algodão; Valdinei Sofiatti, Embrapa Algodão.	
Título: 	Influência do beneficiamento do algodão sobre o conteúdo de sujeira (TRASH/G) na fibra, em algodoeiras do estado do Mato Grosso.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO, 6., 2007, Uberlândia. Resumos... Uberlândia, 2007.	
Páginas: 	p. 1-4	
Descrição Física: 	1 CD-ROM	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se, através deste trabalho, estudar o conteúdo de sujeira (Trash/g) contidas na
fibra do algodão durante o processo de beneficiamento, em 12 algodoeiras do Estado de Mato Grosso. O experimento consistiu de uma combinação fatorial de quatro etapas de beneficiamento do algodão e 12 algodoeiras em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. Amostras de algodão foram coletadas no processo de beneficiamento, obedecendo as seguintes etapas: a) antes do descaroçamento, em que o algodão em caroço passou por todos os processos de limpeza das algodoeiras; b) após o descaroçamento e a ação das serras do descaroçador coletou-se a pluma; c)
sem costelation, a fibra não passou pelo processo de limpeza do costelado; d) com costelation, a fibra foi submetida ao processo de limpeza por meio do costelation. Em todos os processos foram retiradas quatro amostras de pluma, com peso individual de 350 gramas para serem analisadas mediante o instrumento AFIS (Advanced Fiber Information System) da Fundação Blumenauense de Estudos Têxteis, para determinação do conteúdo de Trash/g da fibra. Os resultados obtidos mostraram que o processo de descaroçamento aumenta a quantidade de sujeira (Trash/g) na pluma do algodão. Por
outro lado, a passagem da fibra pelo equipamento denominado ?costelation? reduz a quantidade de sujeira (Trash/g).	
Palavras-Chave: 	Limpeza da fibra do algodão; Qualidade da fibra do algodão; Sujeira do algodão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (19437-1) - UMT - PL - -- - CD 194 -  -  - DIS
CNPA - (21265-1) - UMT - PL - -- - CD 194 -  -  - DIS