Data/hora: 24/06/2024 12:09:32

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 01/04/2008
Data da última atualização: | 01/04/2008
Autoria: | BRAIDA, J. A.; REICHERT, J. M.; REINERT, D. J.; SOARES, J. M. D.
Título: | Coesão e atrito interno associados aos teores de carbono orgânico e de água de um solo franco arenoso.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Ciência Rural, v.37, n.6, p.1646-1653, 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Alterações na densidade, na estrutura e no teor de carbono orgânico do solo, produzidas pelo sistema de manejo, afetam os parâmetros da resistência ao cisalhamento. O presente estudo foi proposto com o objetivo de avaliar os efeitos do acúmulo de carbono orgânico (CO) sobre a resistência ao cisalhamento de um Argissolo Vermelho Amarelo arênico. Amostras da camada superficial (0-0,02m) do solo, com teor de CO variando entre 6,5 e 18,8g kg-1 e umidade equilibrada nas tensões de 6, 100 e 500kPa, foram submetidas ao ensaio de cisalhamento direto, empregando-se tensões normais variando de 13,6 a 443,0kPa, determinando-se os valores de coesão e do ângulo de atrito interno. Além dos teores de CO, determinaram-se também a umidade gravimétrica, o grau de saturação de água e a densidade do solo das amostras. O ângulo de atrito interno médio do solo foi de 32,5, 34,9 e 35,4 graus, enquanto que a coesão foi de 0,00, 1,06 e 7,95kPa, respectivamente, para amostras com umidade equilibrada nas tensões de 6, 100 e 500kPa. Nas amostras mais secas (500kPa), o ângulo de atrito interno decresceu com o aumento do conteúdo de CO do solo. A coesão determinada pelo ensaio de cisalhamento direto mostrou-se independente do teor de carbono orgânico e decresceu com o aumento do teor de água do solo.
Palavras-Chave: | Cisalhamento do solo; Matéria orgânica do solo.
Thesagro: | Estrutura do Solo; Mecânica do Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (20930-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS