Data/hora: 21/09/2024 13:24:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Caprinos e Ovinos.	
Data corrente: 	07/10/2010	
Data da última atualização: 	01/07/2016	
Autoria: 	OLIVEIRA, R. J. F.; COSTA, R. G.; SOUSA, W. H. de; MEDEIROS, A. N. de; FURTANETTO, E. L.; AQUINO, D. do S. P. B.	
Título: 	Características físico-mecânicas de couros caprinos e ovinos no Cariri Paraibano.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 37, n. 1, p. 129-133, jan., 2008.	
DOI: 	10.1590/S1516-35982008000100019	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se com este trabalho avaliar as características físico-mecânicas de couros de um genótipo ovino e de três genótipos caprinos. Utilizaram-se 43 peles curtidas ao cromo, provenientes de 9 ovinos Santa Inês, 12 caprinos ½ Anglo Nubiano, 16 ½ Boer, todos mestiços com animais Sem Raça Definida (SRD), e 6 caprinos nativos denominados SRD. No período pré-experimental, todos os animais foram desmamados aos 90 dias de idade aproximadamente e criados em sistema de produção semi-intensivo utilizando pastagem cultivada. O período experimental iniciou quando os caprinos (5 meses de idade) e os ovinos (4 meses de idade), alcançaram o peso médio de 18,3 kg. Os animais foram abatidos com peso médio de 30 kg e idades de 180 e 270 dias, para ovinos e caprinos, respectivamente. O genótipo e a direção amostrada influenciaram o resultado do teste de resistência ao rasgamento progressivo, apesar de todos os valores terem sido inferiores aos valores de referência recomendados para um couro de boa qualidade. Nas determinações da medida de distensão e resistência da flor, não foram detectadas diferenças entre os genótipos, no entanto, no teste de resistência à tração e ao alongamento, observaram-se diferenças entre os genótipos ou a direção da amostra. Todos os resultados foram superiores aos recomendados para um produto de qualidade industrial.

[Goat and sheep leather physical-mechanical characteristics in the Cariri Paraibano]. 
Abstract: This work had as objective to evaluate the physical-mechanic characteristics of the leather from one genotype of sheep and three genotypes of goat. Forty three tanned chrome skins were used: 9 Santa Inês sheep, 12 ½ Anglo Nubiano, 16 ½ Boer, all crossbed with animals of non-defined breeds (NDB) and six NBD native goats. In the pre-experimental period, all animals were weaned at 90 days of age approximately and raised under semi-intensive production systems using cultivate pasture. The experimental phase began when the goat (5 moths of age) and sheep (4 moths of age) reached 18.3 kg. The animals were slaughtered with average weight of 30 kg with ages of 180 and 270 days, for sheep and goats, respectively. Genotype and direction factors influenced the results for the progressive tear strength, although all values have been inferior to the reference values recommended for good quality leather. In measurement of the grain distention and strength, no differences were detected among the genotypes, however, for the tensile strength and percentage elongation were observed differences among genotypes or the samples direction. All results were above to the recommended for an industrial quality product.	
Palavras-Chave: 	Curtida.	
Thesagro: 	Caprino; Couro; Cromo; Curtimento; Curtume; Ovino; Pele; Qualidade.	
Categoria do assunto: 	L Ciência Animal e Produtos de Origem Animal	
Registro original: 	Embrapa Caprinos e Ovinos (CNPC)	
Exemplares: 	CNPC - (23395-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS