Data/hora: 20/06/2024 23:05:43

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 15/02/1993
Data da última atualização: | 15/02/1993
Autoria: | LELLES, J. G. de; SOUZA, A. P. de; CLEMENTE, V. M.; VALENTE, O. P.
Título: | Estudo das caracteristicas da celulose Kraft de Cunninghamia lanceolata Lam.
Ano de publicação: | 1978
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.2, n.1, p.34-40, 1978
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho teve por finalidade estudar as caracteristicas da celulose kraft de Cunninghamia lanceolata Lamb. Foram utilizadas madeiras com e sem casca, tendo sido determinadas as dimensoes das fibras, a composicao quimica da madeira, o rendimento das fibras, a composicao quimica da madeira, o rendimento em celulose e propriedades fisico-mecanicas e oticas das celuloses obtidas. As fibras apresentaram um comprimento medio de 1,94mm, sendo que a madeira se caracteriza por altos teores de extrativos em alcool benzeno e de lignina. O rendimento em celulose foi baixo, com densidade basica de 0,329 g/cm3 e 36,8% de celulose depurada, sendo o numero kappa de 25 par madeira pura e 48 para madeira com casca, aproximadamente. A madeira com casca produziu, ainda, celulose mais escura, com quase o dobro de lignina residual do que a madeira pura, e com teor de rejeitos de 4,5%. Quanto as propriedades fisico-mecanicas, as duas opecoes apresentaram resultados equivalentes, com valores apenas razoaveis para as resistencias a tracao e ao estouro.
Palavras-Chave: | Celluloses; Celulose kraft; Cunninghamia lanceslata.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (10824-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS