Data/hora: 14/06/2024 17:09:41

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 20/05/2008
Data da última atualização: | 20/05/2008
Autoria: | GUARITÁ-SANTOS, A. J. M.; IMBROISE, D.; SOUZA, J. R. de; DUVERNEUIL, P.; FENOUILLET, B.
Título: | Utilização de carvão vegetal como eletrodo poroso percolado em reatores eletroquímicos: estudo da condutividade do leito granular de carvão ativado.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Brasil Florestal, Brasília, DF, v. 22, n. 78, p. 43-52, dez. 2003.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Realizou-se o estudo da condutividade de leitos granulares de carvão ativado de babaçu e coco da Bahia. Os valores determinados foram 4.9 W-1.m-1 (para a amostra de coco da bahia) e 2.5 W-1.m-1 (para babaçu). A metalização do leito granular foi realizada em um reator eletroquímico empregando um condutor de aço inoxidável e anodo de Ti/Ru.
Palavras-Chave: | Carvão ativado; Eletrodo granular; Reator eletroquímico.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (42811-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS