Data/hora: 19/06/2024 18:50:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	14/07/2010	
Data da última atualização: 	11/07/2011	
Autoria: 	OKINO, E. Y. A.; ALVES, M. V. da S.; TEIXEIRA, D. E.; SOUZA, M. R. de; SANTANA, M. A. E.; MENEZZI, C. H. S. D.	
Afiliação: 	Esmeralda Yoshico Arakaki Okino; Marcus Vinícius da Silva Alves; Divino Eterno Teixeira; Mário Rabelo de Souza; Marcos Antonio Eduardo Santana; Cláudio Henrique Soares Del Menezzi.	
Título: 	Ensaio acelerado de laboratório de chapas OSB de seringueira submetidas ao ataque de fungos apodrecedores.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 19, n. 3, p. 333-341, jul./set. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo do trabalho foi avaliar a resistência natural de chapas de partículas orientadas (OSB)
confeccionadas com partículas de Hevea brasiliensis Müll.Arg. aderidas com as resinas sintéticas uréiaformaldeído
(UF) e fenol-formaldeído (FF), a 5% e 8%, expostas a fungos xilófagos em condições de
laboratório. No ensaio acelerado de laboratório as amostras foram submetidas ao ataque dos fungos de
podridão-parda Gloeophyllum trabeum (Pers. : Fr.) Murril, Coniophora puteana (Schumach. : Fr.) P. Karst.,
Meruliporia incrassata (Berk. & M.A. Curtis) Murrill e também aos fungos de podridão-branca, Fomes
annosus (Fr. : Fr.) Cooke, Trametes versicolor (L. : Fr.) Pilát, Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.,
Bjerkandera fumosa (Pers. : Fr.) P. Karst. e Phanerochaete chrysosporium Burds. Dentre os fungos de
podridão-parda, o Gloeophyllum trabeum causou a maior perda de massa nos corpos-de-prova testados.
Dentre os fungos de podridão-branca, Trametes versicolor, Phanerochaete chrysosporium e Ganoderma
applanatum causaram as maiores perdas de massa, sem diferença significativa para o Gloeophyllum
trabeum. A resina FF proporcionou maior resistência à ação dos fungos nas chapas OSB, o mesmo fato
ocorrendo com o maior teor de resina. O fungo Coniophora puteana foi altamente sensível ao tipo de resina
aplicado, enquanto o Bjerkandera fumosa demonstrou reduzida ação nas concentrações mais altas de ambas
as resinas. O fungo Fomes annosus apresentou degradação insignificante para todos os tratamentos de
chapas OSB.	
Palavras-Chave: 	Durabilidade; OSB.	
Thesagro: 	Fungo; Hevea Brasiliensis.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (47026-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS