Data/hora: 22/06/2024 04:06:11

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | RIUL JUNIOR, A.; MATTOSO, L. H. C.; TELLES, G. D.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.
Afiliação: | USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Propriedades de filmes LB de polianilinas.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Livro de resumos... Caxambu: Sociedade Brasileira de Quimica, 1995.
Páginas: | Nao-paginado.
Idioma: | Português
Notas: | Ref.QM-002.
Conteúdo: | Filmes Langmuir-Blodgett (LB) foram produzidos a partir de polianilina nao-substituida, que se tornou processavel e soluvel em cloroformio apos ser dopada com acidos funcionalizados. Para atingir condicoes otimizadas de deposicao dos filmes foi realizado um estudo criterioso empregando varios acidos funcionalizados: canfor sulfonico (CSA), dodecilbenzeno sulfonico (DBSA) e tolueno sulfonico (TSA) e tambem os solventes e plastificantes N-metilpirrolidona (NMP) e m-cresol. Solucoes de polianilina de alta massa molecular processada com esses acidos foram depositadas sobre subfases aquosas acidas (pH=2), formando os chamados filmes monomoleculares de Langmuir. Tais filmes puderam ser transferidos para substratos solidos (vidro bk7), usando a tecnica de Langmuir-Blodgett. Os filmes LB produzidos sao do tipo Z, ou seja, a deposicao so e bem sucedida na retirada do substrato, o que significa que mesmo no filme de Langmuir alguns grupos hidrofilicos se encontravam na interface filme/ar. Os filmes LB foram caracterizados por espectroscopia de UV-vis, medidas de condutividade usando o metodo de quatro pontas, voltametria ciclica e medidas do potencial de superficie. Resultados de potencial de superficie mostram a homogeneidade dos filmes fabricados, pelo menos em nivel macroscopico. A condutividade dos filmes e da ordem de 10E-4 S/cm, inferior aos valores medidos para filmes obtidos por centrifugacao de solucoes de polianilina com CSA e DBSA, mas maior que a da maioria dos filmes LB de polianilina relatados na literatura.
Palavras-Chave: | Acidos funcionalizados; Langmuir-Blodgett; Polianilina.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5508-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00109 -  - 1995.00109 - DIS