Data/hora: 19/06/2024 11:43:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/03/1996	
Data da última atualização: 	11/02/2015	
Autoria: 	PEREIRA, J. C. D.; TOMASELLI, I.; CORREA, J. B. C.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPF/UFPR.	
Título: 	Ocorrência da mancha marron em madeira serrada de Pinus elliottii Engelm var. elliottii.	
Ano de publicação: 	1993	
Fonte/Imprenta: 	Boletim de Pesquisa Florestal, Colombo, n. 26/27, p. 41-47, jan./dez. 1993.	
ISBN: 	0101/1057	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho foi desenvolvido com o propósito de fornecer subsídios para a elaboração de medidas de controle da mancha marrom durante a secagem da madeira serrada de Pinus elliottii Engelm var. elliottii. Observou-se que as manchas formaram-se quando as amostras eram secas desde 76% até 38% de umidade, a altas temperaturas. Entretanto, a utilização de um programa de secagem em três estágios, com temperaturas moderadas entre 80% e 30% de umidade e altas temperaturas acima e abaixo desses limites, não proporcionou resultados satisfatórios. O programa em dois estágios, com temperaturas mais elevadas apenas quando a madeira apresentava teores de umidade abaixo de 30%, mostrou-se o mais adequado.	
Thesagro: 	Madeira Serrada; Mancha Marrom; Pinus Elliottii; Secagem.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/4904/1/jpereira.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (4904-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS