Data/hora: 09/06/2024 02:46:53

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 08/08/2016
Data da última atualização: | 08/08/2016
Autoria: | NEVES, T. A.; PROTÁSIO, T. de P.; TRUGILHO, P. F.; VALLE, M. L. A.; SOUSA, L. C. de; VIEIRA, C. M. M.
Título: | Qualidade da madeira de clones de Eucalyptus em diferentes idades para a produção de bioenergia.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Revista de Ciências Agrárias. Amazonian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, Belém, PA, v. 56, n. 2, p. 139-148, abr./jun. 2013.
DOI: | http://dx.doi.org/10.4322/rca.2013.022
Idioma: | Português
Conteúdo: | Em razão das influências da idade e do clone na qualidade da madeira de Eucalyptus para a produção de bioenergia, torna-se importante desenvolver pesquisas para aprimorar e selecionar materiais genéticos para essa finalidade. Diante disso, os objetivos deste trabalho foram: verificar a influência da idade e do clone na qualidade da madeira de Eucalyptus para a produção de bioenergia e realizar a avaliação não destrutiva das árvores com o equipamento denominado Pilodyn®, visando à determinação das densidades básica e energética. Foram amostrados quatro clones de Eucalyptus spp em duas idades (55 e 67 meses). Determinaram-se as características dendrométricas das árvores, enquanto que, na madeira, foram quantificadas as densidades básica e energética, e determinados os teores dos componentes químicos elementares, moleculares e minerais, bem como o poder calorífico superior. O clone 3335 apresentou destaque para as características dendrométricas avaliadas nas duas idades e entre clones. Para esse clone, observou-se maior valor da densidade básica na idade de 67 meses. O teor de hidrogênio e a densidade energética da madeira não foram influenciados pela idade. Observou-se acréscimo dos teores de extrativos totais, lignina total e oxigênio na madeira com a idade e decréscimo do teor de carbono e cinzas. Para a produção de carvão vegetal, recomenda-se a utilização do clone 3335 na idade de 67 meses em virtude das características dendrométricas e dos valores de densidade básica e lignina total. Observou-se relação significativa entre a penetração do pino do Pilodyn® e as densidades básica e energética, com destaque para os modelos ajustados para as árvores na idade de 67 meses.
Palavras-Chave: | Método não destrutivo.
Thesagro: | Bioenergia; Eucalipto; Madeira.
Thesaurus Nal: | Bioenergy; Eucalyptus; Nondestructive methods; Wood.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55182-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS