Data/hora: 16/06/2024 22:43:00

Biblioteca(s): | Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Data corrente: | 10/08/2004
Data da última atualização: | 10/08/2004
Autoria: | SANTANA, J. C. F. de; FREIRE, E. C.; SOUZA, J. G. de; ANDRADE, F. P. de; FARIAS, F. J. C.; WANDERLEY, M. J. R.; LIMA, M. do S. N.; ANDRADE, J. E. O.
Título: | A tecnologia da fibra das novas culturas para o Nordeste: algodão 6M e 7MH e para o cerrado de Mato Grosso, CNPA ITA 96.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Campina Grande, PB: Embrapa Algodão, 1999.
Páginas: | 18 p.
Descrição Física: | il.
Série: | (Embrapa Algodão. Boletim de Pesquisa, 38).
Idioma: | Português
Notas: | ISSN: 0103 0841.
Conteúdo: | Estudaram-se 11 características físicas da fibra de três cultivares de algodão, lançadas pela Embrapa Algodão e pela Fundação Mato-Grossense, em 1997: Algodão 6M e Algodão 7MH, para a região do Seridó e áreas afins dos Estados nordestinos, e a CNPA IPA 96 para a região do Cerrado de Mato Grosso. As cultivares Algodão 6M e Algodão 7MH possuem fibra longa, forte resistência, 28,7 e 29,3 gj/tex, respectivamente, e níveis excelentes de fibras curtas <3,5%, além do baixo número de neps/g na faixa de 103 a 112, credenciando-as para atender a confracção de fios para linhas.
Palavras-Chave: | Algodão - Tecnologia.
Thesagro: | Algodão Arbóreo; Algodão Herbáceo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)
Exemplares: | CPATC - (18680-1) - EMB - FL - -- -  -  - FL004889 - DIS