Data/hora: 07/06/2024 13:27:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	05/05/2016	
Data da última atualização: 	05/05/2016	
Autoria: 	SILVA, D. A.; NAKASHIMA, G. T.; BARROS, J. L.; ROZ, A. L. da; YAMAJI, F. M.	
Título: 	Caracterização de biomassas para a briquetagem.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 45, n. 4, p. 713-722, out./dez. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi caracterizar a produção de briquetes feita a partir de quatro diferentes biomassas residuais. Foram utilizados os resíduos de serragem de Eucalyptus sp, serragem de Pinus sp, bagaço de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) e palha de cana-de-açúcar. Os resíduos foram tratados para que obtivessem 12% de umidade e uma granulometria inferior a 1,70 mm. Foram produzidos 15 briquetes para cada um dos quatro tratamentos. A pressão utilizada foi de 1250 kgf.cm-2 durante 30 segundos. Os briquetes obtiveram densidades que oscilaram 0,88 a 1,11 g.cm-3. Isto representou uma faixa de 5 a 14 vezes a menos de ocupação de volume para uma mesma quantidade de massa. O poder calorifico foi de 19.180 J.kg-1 e 20.315 J.kg-1 para as serragens de eucalipto e pinus respectivamente. Para o bagaço e palha de cana os valores foram de 18.541 J.kg-1 e 15.628 J.kg-1. A palha da cana-de-açúcar apresentou um teor de cinzas de 12%. As expansões dos tratamentos oscilaram 4 a 9% e as resistências mecânicas variaram de 1,215 MPa à 0,270 MPa. Todos os briquetes se mostraram resistentes para um empilhamento superior a 10 m de altura. O procedimento adotado pode ajudar a diminuir o espaço de estocagem e de transporte.	
Palavras-Chave: 	Compressão; Empilhamento.	
Thesagro: 	Biocombustível; Energia; Resíduo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55024-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS