Data/hora: 18/05/2024 22:11:30

Biblioteca(s): | Embrapa Acre; Embrapa Amapá; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Instrumentação; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Pantanal; Embrapa Semiárido; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 29/11/1993
Data da última atualização: | 19/08/2020
Autoria: | WISNIEWSKI, A.; MELO, C. F. M. de.
Afiliação: | ALFONSO WISNIEWSKI, FCAP; CELIO FRANCISCO MARQUES DE MELO, CPATU.
Título: | Borrachas naturais brasileiras III. Borracha de mangabeira.
Ano de publicação: | 1982
Fonte/Imprenta: | Belém, PA: EMBRAPA-CPATU, 1982.
Páginas: | 59 p.
Descrição Física: | il.
Série: | (EMBRAPA-CPATU. Documentos, 8).
Idioma: | Português
Conteúdo: | A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) já fora objeto de intensa exploração no periodo aureo do cilo economico da borracha extrativa e durante a Segunda Guerra Mundial. Latex de densidade bastante semelhante ao de Hevea apresenta pH alcalino longo ao fluir da árvore (pH 7,12), acidificando-se, a seguir, ate alcançar niveis abaixo de pH 4. Conserva-se fluido sem adição de preservativos, entretanto, sua estabilidade mecânica e baixa. Transformando em meio esteril, por adição de 0,3% de amonia e 0,3% de pentaclorofenato de sodio, crema por ação da hemocelulose (po de jutai) e da goma adragante dando um creme en torno de 52% de concentração com um eficiência de separação acima de 97%. O latex de mangabeira pode ser coagulado por meio de acidos entre os quais os acidos cloridrico, sulfurico e acetico e, ainda, por ação de soluções de cloreto de sodio e de alumen. O melhor coagulante, todavia, e o acido cloridrico na proporção de 1% do acido concentrado (D = 1,19) em diluição a 3% sobre a borracha seca a coagular. A borracha de mangabeira e mole, destituida de nervo, muito plastica (plasticidade Wallace 32) de elevado PRI (82) e baixo teor de nitrogênio e cinzas. E borracha altamente resinosa (em torno de 12%) podendo, entretanto, encontrar-se amostras com extrato acetonico em torno de 7%. Quando vulcanizada pela formula ACS-II com 4% de acido estearico, a borracha de mangabeira apresenta valores de carga de ruptura cerca de 20% inferiores aos das borrachas de Hevea, baixos modulos de elasticidade, elevados valores de alongamento final, baixo valor de rigidez e ainda baixos valores de deformação permanente, o que permite antecipar tratar-se de borracha de cura lenta e de boas características de resistência.
Palavras-Chave: | Analysis; Borracha natural; Brasil; CoagulationBrasil; Exportation; Extracao do latex; Latex extraction; Mangabeira; Natural rubber; Production; Tecnology; Yield.
Thesagro: | Análise; Borracha; Coagulação; Exportação; Hancornia Speciosa; Latex; Produção; Produtividade; Tecnologia.
Thesaurus Nal: | coagulation; technology.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/55272/1/cpatu-doc-8.pdf
Registro original: | Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)

Exemplares:

CNPDIA - (9514-1) - ADD - LV - -- - 678.64 - W815b - 2006.00080 - DIS
CPAMN - (12189-1) - EMB - LV - PP - 678.64 - W715b - 2007.00086 - DIS
AI-SEDE - (31403-1) - EMB - LV - -- - CPATU - W715b - 2005.00419 - DIS
AI-SEDE - (31403-2) - EMB - LV - -- - CPATU - W715b - 2005.00420 - DIS
CPATSA - (16434-1) - EMB - LV - PP - 678.64 - W815b - 1983.00698 - DIS
CPAF-AP - (10017-1) - EMB - LV - PP - 678.64 - W815b - 1983.00050 - DIS
CPATU - (17624-1) - UMT - LV - PP - 678.64 - W715b - 1992.00703 - DIS
CPAF-AC - (13968-1) - EMB - LV - -- - 678.63 - W815b - 2006.01431 - DIS
CPAP - (45101-1) - EMB - LV - -- - 678.64 - W815b - 1990.00107 - DIS