Data/hora: 27/07/2024 01:48:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/07/1993	
Data da última atualização: 	07/07/1993	
Autoria: 	DELLA LUCIA, R. M.; VITAL, B. R.	
Título: 	Ensaio de adesao das madeiras de Eucalyptus gummifera, Eucalyptus paniculata e Eucalyptus resinifera.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.13, n.1, p.98-106, jan./jun. 1989.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O experimento foi conduzido para avaliar a qualidade de juntas coladas, produzidas com a madeira de tres especies de eucalipto. Quatro adesivos foram testados: a cola a base de proteina animal, a cola de acetato de polivinila, a cola de ureia-formaldeido e a cola resorcinol-formaldeido. Metade das juntas foi lavada com NaOH antes de receber o adesivo, para verificar se a remocao superficial dos extrativos da madeiraaumenta  a resistencia ao cisalhamento e a percentagem de falhas na madeira. Em geral, a resistencia ao cisallhamento das juntas excedeu o minimo de 60% da resistencia ao cisalhamento da madeira. Excetua-se a cola de ureia-firmaldeido, nas madeiras sem tratamento com NaOH de E. paniculata e E. resinifera. A lavagem com NaOH mostrou efeito significativo na resistencia das juntas, mais notadamente nas madeiras que receberam a cola de ureia, em cujo caso o ganho na resistencia foi suficiente grande para faze-las ultrapassar o minimo de 60%	
Palavras-Chave: 	Eucalyptus gremmifera; Eucalyptus resinifera.	
Thesagro: 	Eucalyptus Paniculata; Madeira.	
Thesaurus Nal: 	wood.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10643-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS