Data/hora: 27/07/2024 03:03:09

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/07/1993	
Data da última atualização: 	08/07/1993	
Autoria: 	VITAL, B. R.; HASELEIN, C. R.; DELLA LUCIA, R. M.	
Título: 	Efeito da geometria das particulas nas propriedades das chapas de madeira aglomerada de Eucalyptus grandis (Hill ex-Maiden).	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.16, n.1, p.88-96, jan./abr. 1992.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito do formato geometrico da materia-prima na producao de chapas de aglomerado com madeira de E. grandis. Foi utilizada madeira obtida de tres arvores com 15 anos de idade e com densidade basica media igual a 0,46 g/cm3. Foram empregados flocos com as seguintes dimensoes nominais: espessuras iguais a 0,40 e 0,80mm; comprimentos iguais a 7,50;15 e 30 mm e largura igual a 20 mm, em todas as possiveis combinacoes. Foram tambem, utilizadas particulas com espessuras nominais iguais a 0,40 e 0,80 mm, produzidas processando-se flocos com espessura de 0,40 e 0,80 mm e 30,0 mm de comprimento, em um moinho de martelo. Foram fabricadas chapas de flocos, de particulas e tres camadas com flocos na superficie e nas paticulasno miolo, empregando-se 8% de adesivo a base de ureia-formaldeido. As chapas mais rigidas, com maior resistencia a flexao e mais estaveis dimensionalmente, foram produzidas com flocos longos e de menor espessura ou com particulas mais finas. Por outro lado, a maior  resistencia atracao perpendicular foi observada nas chapas produzidas com particulas mais espessas oucom flocos de menor comprimento.	
Palavras-Chave: 	Chapa de particula; Particle boards.	
Thesagro: 	Eucalyptus Grandis.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10706-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS