Data/hora: 26/07/2024 22:46:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	17/02/1993	
Data da última atualização: 	17/02/1993	
Autoria: 	VITAL, B. R.; DELLA LUCIA, R. M.	
Título: 	Efeito do aquecimento na estabilidade dimensional e na higroscopicidade da madeira.	
Ano de publicação: 	1982	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.6, n.2, p.150-161, jul./dez. 1982.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Fei estudado o efeito de aquecimento a 105, 130 e 155oC, durante 10, 20, 40, 80 e 160 horas, nas variacoes dimensionais, perda de peso e teor de equilibrio higroscopico da madeira de Eucalyptus saligna. Observou-se que o efeito da temperatura nas propriedades supramencionadas depende do tempo de aquecimento. A exposicao da madeira as temperaturas mais elevadas durante maior numero de horas acarreta maior perda de peso e um aumento proporcional nas contracoes tangenciais, raidais e volumetricas, bem como uma reducao no teor de equilibrio higroscopico e nas expansoes tangenciais, radiais e volumetricas. Nao houve efeito significativo das variaveis experimentais na contracao ou expansao axial, na densidade da madeira bem como na relacao variacao tangencial/variacao radial.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (11056-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS