Data/hora: 27/07/2024 03:03:43

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	15/02/1993	
Data da última atualização: 	12/09/2011	
Autoria: 	GOMIDE, J. L.	
Título: 	Producao de celulose etanol de Eucalyptus viminalis utilizando um sistema de multiestagios.	
Ano de publicação: 	1978	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v. 2, n.2, p. 152-168, dez. 1978.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Varios cozimentos, em multiestagios, de Eucalyptus viminalis foram realizados, utilizando-se solucoes aquosas com 45% (por peso) de etanol como agentes deslignificadores. Polpas kraft foram tambem preparadas para referencia. Para producao de polpa etanol bem deslignificada, com numero kappa de 22,4, foi necessario utilizar 6 estagios de cozimentos, de 20 minutos cada um. As polpas etanol obtidas eram menos susceptiveis ao refinamento, apresentaram rendimentos mais baixos e eram consideravelmente menos resistentes que a polpa kraft. As qualidades inferiores da polpa etanol puderam ser explicadas como sendo o resultado de uma excessiva degradacao e remocao das hemiceluloses e de consideravel degradacao da celulose. A polpa etanol apresentou um teor de alfa-celulose semelhante ao da polpa kraft, em relacao ao teor inicial na madeira. A deslignificacao durante o cozimento etanol foi estudada, tendo sido estabelecido que ocorre em duas fases: uma rapida e volumosa deslignificacao inicial seguida por uma lenta remocao da lignina residual.	
Palavras-Chave: 	Celluloses.	
Thesagro: 	Celulose.	
Thesaurus Nal: 	Eucalyptus viminalis.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10831-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS