Data/hora: 27/07/2024 02:34:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	02/04/2002	
Data da última atualização: 	02/04/2002	
Autoria: 	GOMIDE, J. L.; OLIVEIRA, R. C. de.	
Título: 	Eficiencia da antraquinona na polpacao de eucalipto.	
Ano de publicação: 	1979	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.3, n.2, p.208-220, jul./dez. 1979.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Cavacos industriais de madeira de Eucalyptus urophylla de origem hibrida foram utilizados para estudo da influencia da antraquinona na polpacao soda e kraft. Foram testados 6 niveis de antraquinona (0 - 0,01 - 0,05 - 0,10 - 0,20 e 0,50%, em relacao ao peso da madeira ) em 3 condicoes de alcali ativo (10, 13 e 14%). Os resultados obtidos demonstraram eficiente acao deslignificadora da antraquinona, principalmente quando em concentracoes extremamente baixas (menos de 0,1% em relacao a madeira). A antraquinona apresentou acao deslignificadora mais eficiente no processo soda que no kraft e em condicoes mais baixas de alcali ativo. Demonstrou tambem acao benefica sobre as resistencias das polpas de celulose, tendo sido as resistencias ao rasgo e ao arrebentamento as mais beneficiadas. As resistencias ao rasgo das polpas soda e kraft apresentaram aumentos da ordem de 32 e 24%, respectivamente, com a adicao de 0,05% de antraquinona. Adicao de quantidade semelhante de antraquinona resultou em aumentos de 60 e 6% nas resistencias ao arrebentamento, para os processos soda e kraft, respectivamente. A acao benefica sobre as resistencias a tracao foram minimas, tanto para o processo kraft como para o soda. A excecao da resistencia ao rasgo, as resistencias da polpa soda-AQ nao atingiram os niveis da polpa kraft convencional, embora a antraquinona tenha sido bastante eficiente na melhoria das propriedades de resistencia da polpa soda.	
Thesagro: 	Antraquinona; Eucalyptus Urophylla.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10990-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS