Data/hora: 27/07/2024 02:42:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	02/04/2002	
Data da última atualização: 	02/04/2002	
Autoria: 	GOMIDE, J. L.; OLIVEIRA, R. C. de; COLODETTE, J. L.	
Título: 	Soda - AQ; um novo processo para a producao de polpa celulosica de eucalipto.	
Ano de publicação: 	1980	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.4, n.1, p.75-90, jan./jun. 1980.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste estudo foi analisada a influencia da antraquinona na polpacao soda de madeira de Eucalyptus grandis com 7,5 anos de idade. Foram utilizados diferentes niveis de alcali ativo (10, 12, 14 e 16%) e seis dosagens de antraquinona (0, 0,01, 0,02, 0,05, 0,10 e 0,20%, base madeira). Foram realizados, tambem, cozimentos kraft convencionais, para servirem como referencia na analise do processo soda-AQ. A adicao de niveis extremamente baixos de AQ (menos de 0,10%, base madeira) causou um significativo aumento da taxa de deslignificacao, principalmente em niveis mais baixos de alcali ativo (10 e 12%). Para um mesmo grau de deslignificacao, a adicao de AQ resultou em aumento do rendimento total e em economia de alcali ativo consumido. A AQ apresentou uma acao benefica sobre a viscosidade, os teores de beta e gama-celulose, a branqueabilidade e as propriedades fisico-mecanicas das polpas soda. A AQ causou pronunciada melhoria nas propriedades de resistencia da polpa soda, tendo a polpa soda com 0,10% de AQ apresentado resistencias comparaveis as da polpa kraft.	
Palavras-Chave: 	Soda.	
Thesagro: 	Antraquinona; Eucalyptus Grandis.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10998-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS