Data/hora: 22/09/2024 19:19:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	29/11/2021	
Data da última atualização: 	29/11/2021	
Autoria: 	MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M.; SOARES, A. K.; HANSEL, F. A.	
Afiliação: 	WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF; MAILSON MATOS, Doutorando da UFPR; ALINE KROLOW SOARES, Doutoranda da UFPR; FABRICIO AUGUSTO HANSEL, CNPF.	
Título: 	Carvão ativado de eucalipto para remoção de glifosato de água.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	Colombo: Embrapa Florestas, 2021.	
Páginas: 	12 p.	
Série: 	(Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 475).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Nesse estudo, investigou-se a produção de carvão ativado, com o uso de carvão oriundo de uma planta de pirólise rápida. O carvão ativado foi produzido por métodos químicos utilizando H3PO4 e NaOH, e foram caracterizados mediante o rendimento do produto, análise imediata, área superficial e tamanho de poro. Investigou-se também a capacidade de remoção de glifosato, de soluções aquosas, pelos carvões produzidos. A ativação do carvão de madeira de eucalipto com agentes químicos de ativação aqui testados mostrou melhor desempenho quando o agente ativante foi o ácido fosfórico, apresentando área superior àquela de carvões ativados com NaOH. Além disso, a ativação com ácido produziu carvões com carga positiva em pH < 5, o que possibilitou a remoção de aproximadamente 60% do glifosato de uma solução com concentração de 55 mg L-1 e pH 4. O poder de adsorção desse carvão pode ser aumentado ao adicionar-se mais cargas positivas em sua superfície. Portanto, sugere-se incorporar a avaliação da adição de cátions bivalentes à superfície do carvão, nos estudos com esses objetivos.	
Palavras-Chave: 	Carvão ativado; Glifosato.	
Thesagro: 	Água; Eucalipto; Herbicida Residual.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/228250/1/EmbrapaFlorestas-2021-ComunicadoTecnico475-.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (57888-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS