Data/hora: 25/06/2024 06:36:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/01/2015	
Data da última atualização: 	29/02/2016	
Autoria: 	TRIANOSKI, R.; MATOS, J. L. M. de; IWAKIRI, S.	
Afiliação: 	Rosilani Trianoski, Universidade Federal do Paraná; Jorge Luis Monteiro de Matos, Universidade Federal do Paraná; Setsuo Iwakiri, Universidade Federal do Paraná.	
Título: 	Propriedades físicas, químicas e mecânicas da madeira de cedro australiano cultivado em Corupá, SC.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 34, n. 80, p. 435-441, out./dez. 2014.	
DOI: 	10.4336/2014.pfb.34.80.523	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Nota científica.	
Conteúdo: 	O cedro australiano (Toona ciliata M. Roem) é uma espécie de elevado valor comercial, com características similares ao mogno e cedros nativos, que vem se destacando em plantios florestais no Brasil, cuja madeira produzida deve ser alvo de pesquisas tecnológicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades físicas, químicas e mecânicas desta espécie em plantio com 18 anos. Foi observada massa específica baixa (0,330 g cm-3), estabilidade dimensional média baixa (anisotropia: 2,22), teor de extrativos elevado (10,33%) e propriedades mecânicas moderadas: MOR e MOE à flexão: 498 kgf cm-2 e 66.163 kgf cm-2; MOR e MOE à compressão paralela: 258 kgf cm-2 e 100,813 kgf cm-2; cisalhamento: 82 kgf cm-2, e dureza média: 208 kgf.	
Palavras-Chave: 	Espécie exótica; Estabilidade dimensional; Exotic species; Extractives; Extrativo; Resistance.	
Thesagro: 	Resistência; Toona Ciliata.	
Thesaurus Nal: 	dimensional stability.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/122859/1/Propriedades.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (53191-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS