Data/hora: 16/06/2024 01:14:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/06/2019	
Data da última atualização: 	28/06/2019	
Autoria: 	MORAIS, R. de M.; SANTANA, G. M.; LELIS, R. C. C.; PAES, J. B.; SCHUELER, M. V. E.; MORBECK, F. L.	
Título: 	Produção e desempenho de carvão ativado fisicamente a partir de Bambusa vulgaris.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 39, e201801668, 2019. 7 p.	
DOI: 	10.4336/2019.pfb.39e201801668	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foi produzido carvão ativado (CA) a partir de Bambusa vulgaris para avaliar seu potencial para adsorção do corante azul de metileno (AM). O CA foi preparado mediante ativação física direta, utilizando como agente ativante o vapor d?água sendo caracterizado quanto ao rendimento gravimétrico em CA, pH do ponto de carga zero, método titulométrico de Boehm, análise de área superficial, volume e diâmetro dos poros e da morfologia superficial. Para aplicação do CA realizou-se estudos de cinética e isotermas de adsorção, tendo aplicados modelos de isotermas de Langmuir e Freundlich. O material produzido apresentou área superficial de 684,69 m2 g-1, pH do ponto de carga zero de 7,32 e predominância de grupos ácidos em sua superfície. Pela análise da micrografia foi possível verificar o desenvolvimento da porosidade do material devido à ativação. A capacidade máxima de adsorção para o corante AM foi de 301,07 mg g-1 com melhor ajuste ao modelo de Langmuir. O CA obtido a partir de Bambusa vulgaris apresentou excelentes propriedades texturais e adsortivas, sendo eficiente na adsorção do corante azul de metileno.	
Palavras-Chave: 	Adsorvente; Bamboo; Gestão de recursos.	
Thesagro: 	Bambu.	
Thesaurus Nal: 	Adsorbents; Resource management.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/198290/1/1668-19008-1-PB.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56826-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS