Data/hora: 20/06/2024 03:57:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/03/1996	
Data da última atualização: 	11/02/2015	
Autoria: 	PEREIRA, J. C. D.; TOMASELLI, I.; CORREA, J. B. C.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPF/UFPR.	
Título: 	Controle da mancha marrom em madeira serrada de Pinus elliottii Engelm var. elliottii através da imersão em soluções alcalinas.	
Ano de publicação: 	1993	
Fonte/Imprenta: 	Boletim de Pesquisa Florestal, Colombo, n. 26/27, p. 49-53, jan./dez. 1993.	
ISSN: 	0101-1057	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A secagem da madeira serrada de Pinus elliottii Engelm var. elliotfii, a altas temperaturas, tem sido limitada pela ocorrência da mancha marrom. Como forma de controle, amostras recém-serradas foram imersas durante trinta segundos em água (testemunhas) e em soluções aquosas de carbonato e de borato de sódio. Após a imersão, essas amostras foram empilhadas durante um e cinco dias, secas a 110°C, lixadas e avaliadas. Ambos os sais reduziram a ocorrência das manchas. Quando o período de empilhamento foi de um dia, as soluções mais concentradas (10%) foram mais eficientes que as diluídas (5% em peso). Com cinco dias de empilhamento, entretanto, não se observaram diferenças expressivas entre os sais ou as concentrações. Nenhum dos tratamentos foi suficientemente satisfatório para ser recomendado.	
Thesagro: 	Madeira Serrada; Mancha Marrom; Pinus Elliottii; Secagem.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/4905/1/jpereira2.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (4905-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS