Data/hora: 23/06/2024 10:23:47

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 22/10/2013
Data da última atualização: | 24/01/2018
Autoria: | PROTÁSIO, T. de P.; COUTO, A. M.; REIS, A. A. dos; TRUGILHO, P. F.; GODINHO, T. P.
Afiliação: | Thiago de Paula Protásio, UFLA; Allan Motta Couto, UFLA; Aliny Aparecida dos Reis, UFLA; Paulo Fernando Trugilho, UFLA; Tayana Pedrozo Godinho, UFLA.
Título: | Potencial siderúrgico e energético do carvão vegetal de clones de Eucalyptus spp. aos 42 meses de idade.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 33, n. 74, p. 137-149, abr./jun. 2013.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial energético e siderúrgico do carvão vegetal de clones de Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla aos 42 meses de idade. Foram utilizadas madeiras de sete clones. As carbonizações foram realizadas em um forno elétrico (mufla) com temperatura final de 450 °C. Determinaram-se os rendimentos da carbonização, a composição química imediata e elementar, o poder calorífico superior e inferior, a densidade relativa aparente e energética e o estoque em carbono fixo. Para a análise dos dados utilizou-se o método de componentes principais. Os clones G129 e U059 se destacaram para o uso siderúrgico e energético, principalmente pelos maiores valores de densidade relativa aparente e energética, estoque em carbono fixo, rendimentos em carvão vegetal, carbono fixo e em líquido pirolenhoso e pelos menores valores em gases não condensáveis. Esses clones foram considerados como um único grupo pela análise multivariada empregada. Observou-se, de maneira geral, baixa influência do efeito de clone na composição química imediata e poder calorífico superior e inferior do carvão vegetal. Esse resultado foi atribuído à aplicação da mesma temperatura de carbonização para todos os clones e à idade de avaliação.
Palavras-Chave: | Bio-reducer; Biorredutor; Espécie exótica; Espécie florestal.
Thesagro: | Bioenergia; Carbonização; Carvão Vegetal; Clone; Eucalipto; Eucalyptus Grandis; Eucalyptus Urophylla.
Thesaurus Nal: | bioenergy.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/91329/1/pfb137-149.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (51282-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS