Data/hora: 04/06/2024 12:18:57

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 25/09/2020
Data da última atualização: | 14/12/2020
Autoria: | SILVA, L. F. F. da; CASTRO, A. R. S. de; OLIVEIRA, R. S.; SILVA, S. S. da; PAMPLONA, V. M. S.; BARROS, D. de S.; NOBRE, J. R. C.; NUMAZAWA, S.
Afiliação: | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA; UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA; UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA; UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA; UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA; UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA; UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ; UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA.
Título: | Seleção de espécie, temperatura e tempo de carbonização na produção de carvão vegetal com resíduos madeireiros da Amazônia.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 40, e201801737, 2020. 11 p.
DOI: | https://doi.org/10.4336/2020.pfb.40e201801737
Idioma: | Português
Conteúdo: | A atividade florestal na Amazônia gera grandes quantidades de resíduos, desde a exploração florestal até o beneficiamento das toras, sendo a carbonização uma alternativa potencial para mitigar este passivo. Entretanto, a diversidade de espécies e a carência de informações sobre parâmetros ideais de carbonização dificultam a operação dos fornos. Nessa pesquisa são avaliados os efeitos da espécie e parâmetros de carbonização sobre a qualidade energética na conversão de resíduos de indústria madeireira em carvão vegetal. O material de estudo foi proveniente do município de Paragominas, PA, coletando-se amostras das três espécies mais comercializadas, Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O., Hymenolobium petraeum Ducke e Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. As carbonizações foram realizadas em forno mufla, com temperaturas de 500 °C e 600 °C e patamar final de 30 min e 60 min. Os parâmetros espécie e temperatura foram os que apresentaram efeito significativo, exercendo maior influência na produção e na qualidade do carvão vegetal. O tempo no patamar final de carbonização não influenciou as variáveis. O aumento da temperatura provocou redução no rendimento gravimétrico. Os resíduos madeireiros das três espécies apresentaram características de elevada qualidade para produção de carvão vegetal.
Palavras-Chave: | Resíduos de madeira; Wood waste; Yield.
Thesagro: | Carvão Vegetal; Rendimento.
Thesaurus Nal: | Charcoal.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/219128/1/1737-Texto-do-artigo-20550-1-10-20200630.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (57421-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS