Data/hora: 16/06/2024 17:27:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	A - 2	
Data corrente: 	10/06/2014	
Data da última atualização: 	22/07/2016	
Autoria: 	NISGOSKI, S.; MAGALHAES, W. L. E.; BATISTA, F. R. R.; FRANÇA, R. F.; BOLZON DE MUÑIZ, G. I.	
Afiliação: 	SILVANA NISGOSKI, UFPR; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF; FRANCIELLI RODRIGUES RIBEIRO BATISTA, Pós-graduanda da UFPR; RAMIRO FARIA FRANÇA, Pós-graduanda da UFPR; GRACIELA INÉS BOLZON DE MUÑIZ, UFPR.	
Título: 	Anatomical and energy characteristics of charcoal made from five species.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Acta Amazonica, Manaus, v. 44, n. 3, p. 367-372, 2014.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201304572	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	O carvão vegetal é um importante insumo energético, sendo suas propriedades influenciadas pela composição anatômica e química da madeira utilizada e pelo processo de produção. Esse trabalho teve como objetivo avaliar as características anatômicas, poder calorífico e o conteúdo de voláteis e cinzas da madeira carbonizada de Byrsonima spicata, Calophyllum brasiliense, Cecropia sciadophylla, Cochlospermum orinocense e Schefflera morototoni. O poder calorífico variou de 26.878 a 31.117 kJ kg-1; o teor de voláteis variou de 20,9 a 31,76%; o teor de cinzas variou de 0,1 a 3,8% e o teor de carbono no carvão ficou entre 68,2 e 75,3%. A estrutura anatômica do carvão pode ser utilizada na identificação de espécies. As espécies estudadas não são indicadas para a produção de carvão, pois o teor de cinzas e materiais voláteis é superior ao indicado para carvão produzido para uso doméstico. Além disso, porque o poder calorífico e o teor de carbono do carvão são insuficientes para uso na indústria siderúrgica.	
Palavras-Chave: 	Carbonized wood properties; Estrutura da madeira; Propriedade do lenho carbonizado; Wood structure.	
Thesagro: 	Carvão Vegetal.	
Thesaurus Nal: 	carbonization.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/145724/1/2014-API-Washington-AnatomicalEnergy.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (52432-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS