Data/hora: 15/06/2024 16:10:33

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | B - 4
Data corrente: | 11/01/2011
Data da última atualização: | 11/01/2011
Autoria: | FURTADO, T. S.; VALIN, M.; BRAND, M. A.; BELLOTE, A. F. J.
Afiliação: | Thielly Schmidt Furtado, UDESC; Marina Valin, UDESC; Martha Andreia Brand, UDESC; ANTONIO FRANCISCO JURADO BELLOTE, CNPF.
Título: | Variáveis do processo de briquetagem e qualidade de briquetes de biomassa florestal.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 30, n. 62, p. 101-106, maio/jul. 2010.
DOI: | 10.4336/2010.pfb.30.62.101
Idioma: | Português
Conteúdo: | Na busca pelo aproveitamento dos resíduos gerados desde a produção florestal até os processos de transformação industrial da biomassa, desenvolveu-se o processo de briquetagem. A aglomeração de partículas de madeira facilita as operações de manuseio do material combustível, além de concentrar a energia disponível em termos de volume. O objetivo do presente trabalho foi avaliar se a matéria-prima tem influência na qualidade do briquete e verificar o efeito da pressão aplicada durante o processo nas características energéticas e mecânicas do produto final, além de avaliar o comportamento da mistura de materiais (MIX) em relação aos materiais puros. Os briquetes foram produzidos em uma briquetadeira piloto, tipo pistão hidráulico, a 120 ºC com pressão constante de 50 bar por oito minutos e 65, 95 ou 130 bar por dois minutos. Foram utilizados seis briquetes para cada tratamento. As características avaliadas foram poder calorífico superior (PCS), densidade aparente e resistência à compressão. A matéria-prima tem maior influência na qualidade dos briquetes do que a pressão de compactação. A baixa pressão é a mais indicada para briquetes de biomassa florestal de Pinus sp. Nesta, o MIX apresentou qualidade satisfatória de briquetes com PCS de 4.773 kcal kg-1, densidade aparente de 1.220 kg m-³ e resistência à compressão de 167 kgf cm-2.
Palavras-Chave: | Compressão; Densidade aparente; Pinus sp; Poder calorífico.
Thesagro: | Resistência.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/25261/1/101-697-3-PB.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (47662-1) - UMT - AP - DD -  -  -  - DIS