Data/hora: 17/06/2024 01:23:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Pantanal.	
Data corrente: 	05/12/2017	
Data da última atualização: 	10/01/2018	
Autoria: 	MANOEL, A. F.; CLARO, P. I. C.; GALVANI, F.; MATTOSO, L. H. C.; MARCONCINI, J. M.; MANTOVANI, G. L.	
Afiliação: 	ANDERSON F. MANOEL, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC; PEDRO I.C. CLARO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS; FABIO GALVANI, CPAP; LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO, CNPDIA; JOSE MANOEL MARCONCINI, CNPDIA; GERSON L. MANTOVANI, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC.	
Título: 	Avaliação do processo de branqueamento de fibras de macaúba para obtenção de nanocristais de celulose e nanocompósitos poliméricos.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 9., 2017, São Carlos. Anais ... São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2017. p. 315-318.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A macaúba foi escolhida para a extração de nanocristais de celulose para o desenvolvimento de nanocompósitos poliméricos devido ao interesse sócio-econômico desta espécie. Neste trabalho foi avaliada a eficiência do processo de branqueamento para o isolamento da celulose e assim permitir a extração de nanocristais das fibras de macaúba. As fibras foram submetidas à mercerização com NaOH e posteriormente a dois processos de branqueamento com peróxido alcalino. O potencial uso das fibras de macaúba para obtenção de nanocristais de celulose foi confirmado pela remoção dos constituintes não celulósicos, demonstrado pelos resultados obtidos com as técnicas de MEV e FTIR, e pelo aumento do índice de cristalinidade das fibras in natura de 53% para 73% das fibras submetidas aos processos de branqueamento, estudadas por difração de raios-X.	
Palavras-Chave: 	Branqueamento; Nanocompósitos poliméricos; Nanocristais de celulose.	
Thesagro: 	Clarificação; Macaúba; Polimerização.	
Thesaurus Nal: 	Acrocomia; Bleaching; Polymer nanocomposites.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	CPAP - (60033-1) - UPC - SP - DD - SP18482 -  - 18482 - DIS