Data/hora: 24/06/2024 05:25:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Amapá.	
Tipo da produção científica: 	Resumo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	12/01/2017	
Data da última atualização: 	10/03/2017	
Autoria: 	PASTANA, D. N. B.; RIBEIRO, E. A. dos S.; COSTA, J. B. P.; LIRA-GUEDES, A. C.; GUEDES, M. C.	
Afiliação: 	DAYANE NATHÁLIA BARBOSA PASTANA, UEAP; EDIELZA ALINE DOS SANTOS RIBEIRO, UNIFAP; JANAINA BARBOSA PEDROSA COSTA, ATAIC; ANA CLAUDIA LIRA-GUEDES, CPAF-AP; MARCELINO CARNEIRO GUEDES, CPAF-AP.	
Título: 	Resíduos de microsserraria familiar para potencial geração de energia renovável na Ilha das Cinzas.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA AMAPÁ, 2., 2016, Macapá. Resumos... Macapá: Embrapa Amapá, 2016.	
Páginas: 	p. 47.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As famílias que vivem nas várzeas próximas aos rios do estuário amazônico enfrentam uma série de barreiras para acessarem energia elétrica. Assim, o objetivo desse trabalho foi quantificar os resíduos do processamento da madeira de várzea, para subsidiar potencial uso dessa biomassa como fonte de energia renovável. O estudo foi realizado em duas serrarias (ILC C43 e ILC C01), localizadas na Ilha das Cinzas, Município de Gurupá, PA. Antes da madeira ser beneficiada, foram mensurados comprimento e área basimétrica das duas extremidades de cada tora. Durante o processamento das toras, a moinha foi quantificada com o auxílio de encerado e balde graduado. As costaneiras (casqueiros) e aparas eram empilhados no pátio de estocagem para posterior realização da cubagem. O comprimento, largura e espessura de toda a madeira serrada também foram mensurados. Foram avaliadas toras de três espécies: pau-mulato (n=32), faveira (n=2) e andiroba (n=6). O total de resíduo medido foi ILCC43=16,39 m³ e ILCC01=6,18 m³, referente ao processamento de 29 e 11 toras, respectivamente. O percentual de resíduos foi: ILC-C43-moinha (44%), costaneira (42%) e aparas (14%); ILC-C01-moinha (37%), costaneira (35%) e aparas (28%). O maior percentual de resíduo na serraria ILC-C43, deve-se ao desdobramento de mais toras inteiras, que gera mais costaneiras e menos aparas do que na ILC-C01, que processou mais toras que já vinham da floresta divididas ao meio (bandas) ou em quartos. O volume de resíduos nas serrarias é elevado e ainda não possui destinação adequada. Assim, propõe-se a utilização dos mesmos como insumo para geração de energia renovável para comunidades da várzea e prevenção de impactos ambientais.	
Thesagro: 	Biomassa; Madeira serrada; Recurso energético.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/153212/1/CPAF-AP-2016-Residuos-de-microsserraria-familiar.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amapá (CPAF-AP)	
Exemplares: 	CPAF-AP - (17608-1) - UMT - RA - DD -  -  -  - DIS