Data/hora: 19/06/2024 11:37:58

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 14/01/2019
Data da última atualização: | 14/01/2019
Autoria: | VIVIAN, M. A.; MODES, K. S.; ITAKO, A. T.; CRUZ, P. C. P. da; GROSSKOPF, É. J.; NUNES, G. C.
Título: | Durabilidade natural das madeiras de Apuleia leiocarpa, Astronium lecointei e Enterolobium schomburgkii ao fungo apodrecedor Trametes versicolor.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 38, e201801664, 2018. 5 p.
DOI: | 10.4336/2018.pfb.38e201801664
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente estudo teve por objetivo avaliar a durabilidade natural das madeiras de Apuleia leiocarpa (grápia), Astronium lecointei (muiracatiara) e Enterolobium schomburgkii (fava-orelha-de-negro) ao ataque do fungo causador da podridão branca Trametes versicolor (Linnaeus ex Fries) Pilat, pelo ensaio de apodrecimento acelerado. Foram utilizadas 15 amostras de cerne de cada espécie, nas dimensões 2,5 x 2,5 x 0,9 cm (radial, tangencial e axial, respectivamente). Essas permaneceram durante 16 semanas em incubadora sob ataque do fungo. Após o período de ataque, determinaram-se a perda de massa e a referida classe de durabilidade natural. E. schomburgkii apresentou a maior média de perda de massa (17,5%), seguida de A. lecointei (15,5%), sendo classificadas como resistentes a T. versicolor. A. leiocarpa apresentou maior durabilidade (10,6% de perda de massa), sendo classificada como altamente resistente. A madeira de A. leiocarpa diferiu estatisticamente das demais, indicando potencial de maior durabilidade quando disposta em condições que favoreçam a desenvolvimento deste xilófago.
Palavras-Chave: | Apodrecimento; Fungo xilófago; Rotting wood; Wood resistance; Xylophagous fungus.
Thesagro: | Madeira; Podridão Branca; Resistência.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/190424/1/1664-18685-1-PB.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56694-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS