Data/hora: 01/06/2024 01:47:38

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 12/06/2019
Data da última atualização: | 28/06/2019
Autoria: | SOZIM, P. C. L.; NAPOLI, L. M.; FERRO, F. S.; MUSTEFAGA, E. C.; HILLIG, É.
Título: | Propriedades de painéis aglomerados produzidos com madeiras de Ligustrum lucidum e Pinus taeda.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 39, e201801696, 2019. 8 p.
DOI: | 10.4336/2019.pfb.39e201801696
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve por objetivo avaliar as propriedades físicas e mecânicas de painéis aglomerados produzidos com madeira de Ligustrum lucidum W.T. Aiton, pura ou com Pinus taeda, e comparar as propriedades desses painéis com os requisitos normativos e com os produzidos somente com Pinus taeda. Os painéis foram produzidos com adesivos uréia-formaldeído e tanino-formaldeído na proporção de 10%de massa de sólido sobre a massa seca de partículas. Para a confecção dos painéis, foi estabelecida massa específica nominal de 0,75 g cm-³, pressão específica de 3,92 MPa, temperatura de 160 °C e tempo de prensagem de 8 min para o adesivo uréia-formaldeído e 10 min para tanino-formaldeído. Após o período de climatização dos painéis, foram confeccionados os corpos de prova destinados aos ensaios físicos e mecânicos. Verificou-se que apenas madeira de Ligustrum lucidum com adesivo tanino-formaldeído, bem como a combinação de madeiras e adesivo uréia-formaldeído, proporcionou aos painéis melhores propriedades físicas e mecânicas. Esses tipos de painéis atenderam aos requisitos normativos de propriedades mecânicas e demonstraram que L. lucidumtem potencial para uso na produção de painéis aglomerados.
Palavras-Chave: | Broad-leaf privet; Chapas de madeira; Propriedades da madeira; Wood panels.
Thesagro: | Alfeneiro do Japão.
Thesaurus Nal: | Wood properties.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/198489/1/1696-19178-1-PB.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56837-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS