Data/hora: 23/09/2024 13:02:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	16/07/2018	
Data da última atualização: 	16/07/2018	
Autoria: 	GALLIO, E.; ZANATTA, P.; RIBES, D. D.; BELTRAME, R.; GATTO, D. A.	
Título: 	Higroscopicidade da madeira de três espécies florestais deterioradas por térmitas Nasutitermes.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 38, e201701528, 2018. 7 p.	
DOI: 	10.4336/2018.pfb.38e201701528	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho objetivou avaliar as modificações resultantes do ataque de cupins quanto à higroscopicidade da madeira de Eucalyptus dunnii, E. saligna e Corymbia maculata. Foram utilizados corpos de prova com dimensões de 20 x 20 x 150 mm³ (tangencial x radial x longitudinal), sendo avaliado o teor de umidade de equilíbrio (TUE), as contrações lineares dos planos tangencial e radial (&#946;T e &#946;R), a anisotropia da contração (CA&#946;), a absorção de água (AA) e a taxa de absorção de água (TAA) de amostras de madeira sadias e deterioradas por térmitas Nasutitermes sp. Verificou-se que o ataque dos térmitas causou aumento no TUE e redução no &#946;T, entretanto, &#946;R e CA&#946; apresentaram variação entre as diferentes espécies. AA e TAA apresentaram alta intensidade de absorção de água nas primeiras horas de imersão, sendo maiores nas amostras do grupo controle em relação às deterioradas. Possivelmente, as variações nos parâmetros relativos à higroscopicidade da madeira das espécies estudadas estão relacionadas ao aumento da porosidade e deterioração, principalmente da celulose e hemiceluloses, afetando diretamente a capacidade da madeira em absorver e perder umidade, comprometendo a sua qualidade.	
Palavras-Chave: 	Espécie exótica; Retratibilidade.	
Thesagro: 	Eucalipto; Madeira; Qualidade.	
Thesaurus Nal: 	Eucalyptus; Shrinkage.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/179806/1/1528-17567-1-PB.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56396-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS