Data/hora: 22/06/2024 03:41:59

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	25/06/2003	
Data da última atualização: 	18/08/2003	
Autoria: 	MORENO, R. M. B.; FERREIRA, M.; GONÇALVES, P. de S.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos,SP.	
Título: 	Avaliação do látex e da borracha natural de clones de seringueira no estado de São Paulo.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 38, p. 583-590, maio 2003.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo avaliar parâmetros do látex e da borracha natural de quatro clones de seringueira [Hevea brasiliensis (Willd. ex Adr. de Juss.) Muell.-Arg.] cultivados em larga escala na Fazenda Cambuhy no Município de Matão, Estado de São Paulo. Foram utilizados látex de 20 árvores do estande de cada um dos clones, GT 1, PB 235, IAN 873 e RRIM 600, com 12 anos de idade, no quarto ano de sangria sob o sistema 1/2S d/3 6d/7. 11m/y. ET 5,0%. Pa 12/y. Foram analisados o conteúdo de borracha seca, porcentagem de cinzas, porcentagem de nitrogênio, plasticidade Wallace (PO), índice de retenção de plasticidade e viscosidade Mooney (VR). O conteúdo de borracha seca apresentou tendência de queda com o decréscimo da temperatura ao longo do ano (r = 0,75). Contrário ao conteúdo de borracha seca, as propriedades porcentagem de nitrogênio e porcentagem de cinzas apresentaram tendência de aumento com a redução da temperatura ao longo do período das coletas. A correlação entre PO e VR foi linear e elevada (r = 0,93). Os altos valores de PO e VR indicam que as borrachas dos clones estudados são consideradas como borrachas duras. Os valores do índice de retenção de plasticidade foram baixos, indicando baixa resistência à degradação térmica. Os resultados mostram influência marcante dos fatores climáticos em algumas propriedades dos látices e da borracha natural dos clones estudados, sugerindo condição importante para se entender o comportamento dos mesmos.	
Palavras-Chave: 	Borracha natural; plasticidade; plasticity.	
Thesagro: 	Hevea Brasiliensis; Latex; Propriedade Reológica; Seringueira; Viscosidade.	
Thesaurus Nal: 	rheological properties; viscosity.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/24583/1/v38n5_583.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7926-1) - UPC - AP - -- - PROCI-03.00028 - MOR - 2003.00028 - DIS
AI-SEDE - (24583-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS