Data/hora: 09/06/2024 08:53:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Oriental.	
Data corrente: 	26/01/2018	
Data da última atualização: 	22/12/2021	
Autoria: 	MEDEIROS, N.; SOUZA, F. I. B. de; GOULART, S. L.; MORI, F. A.; MELO, L. E. de L.; FERREIRA, P. da S.; SANTANA, D.	
Afiliação: 	NATALIA MEDEIROS, UEPA; FERNANDA ILKIU BORGES DE SOUZA, CPATU; SELMA LOPES GOULART, UFRA; Fábio Akira Mori, UFLA; Luiz Eduardo de Lima Melo, UEPA; Pâmela da Silva Ferreira, UEPA; Déborá Santana, UEPA.	
Título: 	Efeito da estrutura anatômica sobre as propriedades físicas da madeira de Sterculia apelata (Jacq.) H.Karst.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA, 3., 2017, Florianópolis. Trabalhos publicados. [Seropédica]: SBCTEM, 2017.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A espécie Sterculia apelata (Jacq.) H.Karst. ocorre em quase todos os estados da região amazônica, sua madeira é classificada como moderadamente leve e apresenta fácil operacionalidade. Em geral, a madeira tem estruturas e comportamentos que podem variar de acordo com a posição em que está na árvore, alguns estudos afirmam que há uma forte tendência para a variação anatômica, essa variação ocorre radialmente e pode ser verificada anatomicamente. O principal objetivo desta pesquisa foi determinar a influência da dimensão e quantidade de células no lenho sobre algumas propriedades físicas da madeira de S. apetala. Para este estudo, o material foi coletado em uma área rural localizada em Parauapebas, obtido através do método destrutivo. Análises macroscópicas e microscópicas foram realizadas utilizando a metodologia padrão para anatomia da madeira, análise de regressão e correlação entre as amostras que foram obtidas a partir de dois discos, distribuídos em dezoito (disco 1); e vinte e dois (disco 2) posições da medula até a casca na direção radial, totalizando 39 amostras. Os resultados mostraram que as mudanças na variação da densidade da madeira podem ser explicadas pela proporção de parede das fibras e o diâmetro dos vasos. A contração radial foi melhor explicada pela largura dos raios, em que raios mais largos tendem propiciar valores mais baixos de contração radial. O trabalho apresenta uma correlação positiva entre o diâmetro do vaso com a densidade, quanto maior o diâmetro, maior a densidade encontrada contrariando a literatura.	
Palavras-Chave: 	Madeira nativa; Propriedades tecnológicas da madeira; Variabilidade das propriedades.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/171730/1/61371-efeito-da-estrut.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	CPATU - (54649-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS