Data/hora: 21/06/2024 18:42:18

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 09/01/2014
Data da última atualização: | 24/01/2018
Autoria: | GUIMARÃES JUNIOR, J. B.; ARAÚJO, B. L. M.; LOPES, O. P.; MENDES, R. F.; MENDES, L. M.
Título: | Produção de painéis aglomerados da madeira de desrama de Acacia mangium.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 33, n. 76, p. 387-391, out./dez. 2013.
DOI: | 10.4336/2013.pfb.33.76.434
Idioma: | Português
Conteúdo: | Esse trabalho teve como objetivo a avaliar a qualidade de painéis aglomerados de madeira de desrama de Acacia mangium Willd, de forma comparativa com painéis de Pinus oocarpa e Eucalyptus grandis. A madeira de A. mangium foi obtida no Sul do estado do Piauí e as amostras de madeira de P. oocarpa e E. grandis foram coletadas em plantios na cidade de Lavras, MG. Para a produção dos painéis foi utilizado 8% de adesivo uréia-formaldeído e 1% de parafina. Os painéis foram prensados a 160 ºC, pressão de 3,92 MPa por 8 minutos. Considerando as propriedades físicas, os painéis de madeira de desrama de A. mangium e P. oocarpa apresentaram os melhores resultados, com destaque para a desrama de A. mangium ., uma vez que apresentou valores de inchamento em espessura inferiores aos exigidos pela norma CS 236-66. De acordo com a mesma norma, apenas E. grandis apresentou resultados acima das exigências para o módulo de elasticidade e todos os materiais apresentaram desempenho superior às referências normatizadas para o módulo de ruptura. Para tração perpendicular destacaram-se os painéis produzidos com a madeira de desrama de A. mangium e E. grandis, com . valores elevados para essa propriedade mecânica.
Palavras-Chave: | Módulo de elasticidade; Módulo de ruptura; Resíduo florestal; Wood waste.
Thesaurus Nal: | modulus of elasticity; modulus of rupture.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/102673/1/ProducaoPaineis.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (51946-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS