Data/hora: 24/06/2024 19:12:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão; Embrapa Tabuleiros Costeiros; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	14/12/1994	
Data da última atualização: 	04/05/2022	
Autoria: 	SANTANA, J. C. F. de; COSTA, J. N. da; FREIRE, E. C.; ANDRADE, F. P. de; GUSMAO, J. L. de; ALMEIDA, M. G. de M.; LIMA, M. do S. N.	
Afiliação: 	JOÃO CECÍLIO FARIAS DE SANTANA, CNPA; JOAQUIM NUNES DA COSTA; EULÊSIO CURVELO FREIRE; FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE; JOÃO LAURÊNIO DE GUSMÃO; MARIA GORETE DE MACEDO ALMEIDA; MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA LIMA.	
Título: 	Produtividade e características tecnológicas da fibra e do fio de linhagens e cultivares dos algodoeiros herbáceo e arbóreo do Nordeste. (safra 1989/1990).	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 29, n. 2, p. 287-298, fev. 1994.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Productivity and technical characteristics of fiber and yarn of the strains and cultivars of the upland and perennial cottons in the Northeast (1989 harvests).	
Conteúdo: 	Estudaram-se as produtividades e as características físicas da fibra e do fio de seis linhagens e três cultivares de algodoeiro herbáceo, cinco cultivares, um hibrido e onze linhagens de algodoeiro arbóreo precoces, e tres cultivares e seis linhagens de algodoeiro arbóreo tardias. Dos 35 materiais em estudo, 30 foram desenvolvidos pela equipe de Melhoramento Genético do CNP Algodão e 5 por outras instituições de pesquisa do Pais. Os ensaios de algodoeiro herbáceo foram conduzidos em Surubim, PE, em 1989 e 1990 e em Souza, PB, em 1989, e os de algodoeiro arbóreo, em Patos, PB, em 1989 e 1990. As linhagens herbáceas possuem fibras de comprimento comercial variando de 30 a 32 mm e 34 a 36 mm, uniformidade de comprimento de fibra variando de 51,7 a 54,4%; fraca  resistência de fibra, e media a forte tenacidade do fio sinelo. Destaques para as linhagens de algodoeiro arbóreo precoces CNPA 86-3 BB e CNPA 86-9 SRF com rendimento em algodão em caroço acima de 1.105 kg/ha, fibras longas 34/36 mm e de forte resistência 8,4 lb/mg. As linhagens e cultivares de algodoeiro arbóreo tardias possuem fibras extra-longas (36/38 mm), especialmente as linhagens CNPA 85-1 BFL (SM2F) e CNPA 85-3 BFL (SM2F1), com comprimento comercial 38/40 mm, forte tenacidade do fio singelo, e índices superiores a 15,0 gf/tex, apesar da baixa produtividade media de 208 kg/ha deste tipo de algodão.	
Palavras-Chave: 	Arboreo; Brasil; Gossypium hyrsutum; Herbaceo; Melhoramento genetico; Paraiba; Patos; Tecnologia de fibra; Tecnologia de fibras.	
Thesagro: 	Algodão; Fibra; Genética; Gossypium Hirsutum; Melhoramento Genético Vegetal; Tecnologia.	
Thesaurus Nal: 	breeding; cotton; genetic improvement; Gossypium; Sousa; Technology.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/212627/1/Produtividade-e-caracteristicas-tecnologicas-da-fibra.pdf	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (12146-1) - UPC - AP - PP - 630.5 -  -  - DIS
CPATC - (2524-1) - EMB - AP - PP - AP630.5 - P - AP63O.5 - DIS
AI-SEDE - (64610-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS