Data/hora: 16/06/2024 17:27:31

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 27/11/2009
Data da última atualização: | 27/11/2009
Autoria: | GUIOTOKU, M.; LIMA, E. A. de; MAGALHAES, W. L. E.
Afiliação: | MARCELA GUIOTOKU, CNPF; EDSON ALVES DE LIMA, CNPF; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.
Título: | Pré-tratamento de materiais lignocelulósicos visando a hidrólise enzimática para produção de etanol.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: EVENTO DE INICIATIVAS E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO DA EMBRAPA FLORESTAS, 4., 2009, Colombo. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2009. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2009. 1 CD-ROM. (Embrapa Florestas. Documentos, 187).
Idioma: | Português
Notas: | EVIMAT. Resumo.
Conteúdo: | Os materiais lignocelulósicos estão sendo utilizados como uma alternativa promissora para produção de combustíveis, como p. ex., etanol. Dois processos principais estão envolvidos nesta conversão: a hidrólise da celulose em açúcares e a fermentação destes açúcares a etanol. O pré-tratamento dos materiais lignocelulósicos tem o propósito de remover a lignina e hemicelulose, reduzir a cristalinidade da celulose e aumentar a porosidade dos materiais, facilitando a etapa de hidrólise da celulose. O pré-tratamento deve cumprir os seguintes requisitos: promover aumento da formação de açúcares pela hidrólise enzimática; evitar a degradação ou perda de carbohidratos; evitar a formação de subprodutos que possam inibir a hidrólise e fermentação subsequente e ser de baixo custo. A matéria-prima escolhida para realização dos pré-tratamentos foi o Eucalipto benthamii na forma de serragem. Foram testados três pré-tratamentos: 1) organosolve – extração do material com hexano/etanol (1:1, v/v) seguido de maceração com hidróxido de sódio 10 % por 3 h em temperatura ambiente; 2) licor verde – extração do material em reator fechado com licor verde (resíduo do processo kraft, oriundo da indústria de papel e celulose) a 120 °C por 60 min; 3) licor verde/etanol – extração em reator fechado com licor verde/etanol (1:1, v/v), nas mesmas condições anteriores. Após os pré-tratamentos, todos os materiais foram filtrados sob vácuo e lavados com água quente até alcançarem o pH neutro. Em seguida, as amostras foram secas em estufa e pesadas. O rendimento gravimétrico obtido para o pré-tratamento 1 foi de 87 % e para os tratamentos 2 e 3, de 77 %, em média. Numa etapa posterior, esses materiais pré-tratados serão caracterizados com relação ao teor de lignina, extrativos, relação S/G (siringil/guaiacil), análise de área superficial específica e análises térmicas. Além disso, as amostras pré-tratadas serão submetidas à degradação for fungos celulolíticos da coleção de fungos da Embrapa Florestas. Com estes resultados, espera-se não apenas atender à meta do Projeto Agroenergia, mas também, desenvolver metodologias tecnologicamente mais eficientes que contribuam para a produção do bioetanol.
Palavras-Chave: | Hidrólise enzimática; Licor verde.
Thesagro: | Etanol; Produção.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (46228-1) - UMT - PL - CD - DC0187 -  -  - DIS